## Slide 1: ФОРМИРОВАНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ И МОДИФИЦИРУЮЩИХ СЛОЕВ НА ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА
Михайлова Софья Сергеевна
Физико-технический институт УрО РАН,
г.Ижевск

## Slide 2: ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Установление закономерностей формирования межфазных областей и стабилизирующих защитных слоев при адсорбции ненасыщенных поверхностно- активных веществ (ПАВ) и азотсодержащих органических соединений на поверхности частиц железа, полученных различными методами, а также закономерностей формирования модифицирующих слоев органических азот- и кремнийсодержащих соединений на поверхности стабилизированных частиц железа.

## Slide 3: ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Частицы железа, полученные электролитическим осаждением
из раствора FeSO4 и стабилизированные ненасыщенными ПАВ - олеиновой кислотой (С18H33C(O)OH) и спиртом-изофитолом (С18H33COH) из раствора в гексане.
Частицы железа, полученные восстановлением FeOOH в токе водорода при 380°С в течение 1, 3 и 5 часов и стабилизированные олеиновой кислотой (ОК), акриламидом (АА) и гексаметилендиамином (ГМДА).
Модифицированные органическими азот- и кремний содержащими соединениями (метилвинилдихлорсисан, γ-аминопропилтриэтоксисилан, гексаметилендиамин, акриламид) стабилизированные олеиновой кислотой частицы железа, полученные электролитическим осаждением

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РФЭС
ИК -спектроскопия
АСМ
Объем частиц
Мессбауэровская
спектроскопия
Рентгенофазовый
анализ
Защитная способность стабилизирующих слоев определялась по коррозионной устойчивости полученных частиц в
0,85 вес.% растворе NaCl
Развитие дополнительных методик и подходов
Математическая обработка РФЭС данных
Методика селективных
химических реакций (СХР) в РФЭС
Методика исследования
поверхностных слоев
методом Мессбауэровской спектроскопии
Поверхностные слои частиц

## Slide 5
 | d**, нм | Фазовый состав* | S, м2/г | Н,э | М. Гс•см3 | ТºС
Fe электролит. | 200-300 | -Fe - 70% Fe3O4 - 30% | 25 | 60 | 1017 | 140
Fe в токе H2 | 90-100 | -Fe~100% | 4 | 240 | 1313 | 170
d - средний размер частиц (электронномикроскопические данные)
S - удельная поверхность
H - коэрцитивная сила
М - намагниченность
Т - температура начала окисления (данные ДТА анализа)
* - по данным Мессбауэровской спектроскопии
** - по данным электронной микроскопии
Свойства частиц железа, полученных электролитическим
осаждением и восстановлением в токе водорода при 380°С
и стабилизированных олеиновой кислотой

## Slide 6: АСМ изображение полученных Fe частиц
Режим топографии
Режим латеральных сил
Восстановление в токе водорода
Электролитическое осаждение
Notes: <number>

## Slide 7
 | Hэфф(кЭ) | δ (мм/с) | Δ (мм/с)
Секстет 1 (Fe) | 335 | 0.13(80ºК) | 0
Секстет 2 (Fe3O4) | 490 | 0.45 | 0
Дублет |  | 0.36 | 0.89
Hэфф – эффективное поле на ядре
δ– изомерный сдвиг
Δ – квадрупольное расщепление
(О.М.Михайлик и др. ЖПХ, №11, 2414 (1988)
C
O
O
Fe3+
Fe оксид
Электролитическое осаждение
Энергия связи, эВ
Fe2p
O1s
см-1
1440
1590
3462
1050
Fe олеат
ОК
Fe
ОК
Fe
ИФ
Fe
оксид

## Slide 8
 | ОК | ОК+ИФ
Удельная теплота смачивания частиц. мН/м2 | 1.1 | 2.6
РФЭС + СХР
C
O
O
Fe
C(O)OH
C- O-Fe
C - OН
S~0.20 нм2
ОК
Fe
ОК
Fe
Электролитическое осаждение
ОК+ИФ
Fe
 | ОК | ИФ
Поверхностное натяжение, мН/м | 32.5 | 23.4

## Slide 9
RHC–CHR`
Br Br
Энергия связи, эВ
C1s
+ СХР(Br)
Олеиновая
к-та
100%
~30%
РФЭС + СХР (бромирования)
исходной ОК: RCH=CHR`

Fe
ОК

Электролитическое осаждение
Толуольная фракция
Толуол
Исходная
частица
Нерастворимый
осадок
HCl

## Slide 10
Электролитическое осаждение
Толуольная
фракция (ТФ)
C18O4.5
Нерастворимый
осадок (НО)
C18O5.8Fe0.5
 | Отнсительное содержание элементов, ат% |  | 
 | С | O | Fe
Олеиновая кислота | 88 | 12 | -
 | 67 | 29 | 4
НО | 74 | 24 | 2
ТФ | 80 | 20 | -
C1s
Энергия связи, эВ
НО
ТФ
Гипотетический
сополимер
C18O4
Олеиновая к-та
C18O2.5
(теор C18O2)
0.489 нм
O
O
O
O

## Slide 11
Присутствие ОН групп и H2O
на внешней стороне
стабилизирующего слоя
Электролитическое осаждение
Схема строения
стабилизирующего слоя
ИК спектроскопия:
полоса 3462 см-1
полоса 1620 см-1
РФЭС + СХР (на ОН):
сигнал от атомов
F и N

## Slide 12: Мёссбауэровские спектры Fe частиц на разных стадиях восстановления
Объем
5 часов
1 час
3 часа
Восстановление в токе водорода при 380°С
Fe-3%, Fe3O4-97%
Fe-30%, Fe3O4-70%
Исходный FeOOH
Fe - 100%
Notes: <number>

## Slide 13
Восстановление в токе водорода при 380°С
Для Мессбауэровского
исследования поверхности
были получены
56Fe
56Fe
Слой 57FeOOH
H2, 380ºC
56Fe
56Fe
H2, 380ºC
57Fe
Частичное
восстановление
полное
восстановление

## Slide 14: Структура поверхности Fe частиц из Мессбауэровских спектров
Восстановление в токе водорода при 380°С
Исходные
56Fe
57FeOOH
H2 380ºС
57Fe+57Fe3O4
56Fe
Частичное
восстановление
57Fe
56Fe
Полное
восстановление
H2 380ºС
Notes: <number>

## Slide 15
 | Относит.содержание, at% |  | 
 | C | O | Fe
1 час | 60 | 37.5 | 2.5
3 часа | 61 | 37 | 2
5 часов | 89 | 10 | 1
РФЭС данные:
относительное содержание элементов
и O1s спектры
O1s
5 часов
3 часа
1 час
Энергия связи, eV
Fe оксид
Высокотемпературное восстановление в токе водорода
Notes: <number>
Значительное различие между относительным содержанием элементов и O1s спектрами частично восстановленных образов и конечных частиц. Для первых- основной вклад в спектры дают оксиды. А для полностью восстановленных частиц- основной пик от органических фрагментов. Анализ C1s ( не приведены на рис.) и O1s показывает, что для частично восстановленных образцов строение стабилизирующего слоя достаточно близко.

## Slide 16
Высокотемпературное восстановление в токе водорода
Fe3p
3 часа
5 часов
1 час
Энергия связи, eV
Fe3O4
Fe3O4
Fe2O3
2.5
2.1
1.8
Fe2p
РФЭС спектры Fe частиц, полученных
на различных стадиях восстановления
Notes: <number>

## Slide 17
56Fe
РФЭС
Мессбауэровская
спектроскопия

## Slide 18
ЭО- электролитическое осаждение
(М.А. Плетнев, А.М.Дорфман и др.
Защита металлов, 35, 37 (1999)
H2,380ºC- восстановление в токе водорода
при 380ºС
 | Относит.содержание, aт% |  | 
 | C | O | Fe
ЭО | 67 | 29 | 4
H2,380ºC | 89 | 10 | 1
Fe(III) олеат | 89 | 9 | 2
Fe(III) олеат
Энергия связи, eV
ЭО
H2,380ºС
C1s
O1s
К- коррозионные потери
V- скорость коррозии
в 0,85 вес% растворе NaCl
Т, ч
K, %
V, %/ч
РФЭС данные

## Slide 19
 | S, м2/г | Н, э | Мs, Г•см3/г | Тº С
Олеиновая кислота | 4.0 | 240 | 1313 | 170
Гексамети лендиамин | 5.0 | 280 | 1338 | 270
Акриламид | 5.3 | 277 | 1395 | 320
Восстановление в токе водорода при 380°С
Свойства частиц Fе, полученных высокотемпературным восстановлением и стабилизированных различными агентами
S – удельная поверхность
H – коэрцитивная сила
Мs – намагниченность насыщения
Т – температура начала окисления (данные ДТА анализа)

## Slide 20: РФЭС спектры частиц со стабилизирующими слоями на основе гексаметилендиамина и акриламида
Восстановление в токе водорода при 380°С
Fe
O1s
N1s
Aкриламид
Fe
Олеиновая к-та
Гексаметилендиамин
Энергия связи, eV
Гексаметилендиамин
NH2(CH2)6NH2
Aкриламид
CH2=CH(O)NH2
Notes: <number>

## Slide 21: РФЭС спектры частиц со стабилизирующими слоями на основе гексаметилендиамина и акрламида
Fe2p
Fe3p
Энергия связи, eV
Fe
Aкриламид
Fe
Олеиновая к-та
Гексаметилендиамин
Fe2O3
Fe3O4
FeO
FeO
Восстановление в токе водорода при 380°С
Notes: <number>

## Slide 22: Коррозионные потери и скорость коррозии после выдержки образцов в 0,85 вес. % растворе NaCl
T, час
K, %
V, %/ч
Гексаметилендиамин
Aкриламид
Олеиновая к-та
(электрлит.
осаждение)
Олеиновая к-та
Стабилизирующие
слои
Восстановление в токе водорода при 380°С
Notes: <number>

## Slide 23
Исходная молекула МВС:
Fe
обработка
в парах МВС
УФ
облучение
СХР
бромирования
СХР
бромирования
Модифицирующие слои на основе
метилвилдихлорсилана (МВС)
 | Относительное содержание элементов, ат% |  |  |  |  | 
 | С | O | Si | Cl | Br | Fe
 | 60 | 20 | 14.5 | 5 | - | 0.5
 | 82 | 12.5 | 3 | - | 2 | 0.5
 | 60 | 24 | 15.5 | - | - | 0.5
 | 58 | 22 | 15 | - | 4.5 | 0.5
+МВС
+МВСBr
+МВС+УФBr
+МВС+УФ
Cl:Si=2:1
CH2=CHSi(CH3)Cl2
РФЭС данные
+МВС
Cl:Si1:3

## Slide 24
Хемосорбированный
подимеризованный
слой МВС
Стабилизирующий
слой
Fe-O-Si
Стабилизирующий
слой
Fe-O-Si
Стабилизирующий
слой
Fe-O-Si
Стабилизирующий
слой
Fe-O-Si
Схема строения модифицирующего слоя
на основе метилвинилдихлорсилана (МВС)
СХР
бромирования
СХР
бромирования
УФ
облучение
Олигомеризованный
слой МВС

## Slide 25
Модифицирующие слои на основе
γ-аминопропилтриэтоксисилана (АПТЭС)
Энергия связи, eV
Si2p
N1s
полимер.
АПТЭС
+АПТЭС
в парах
+АПТЭС из р-ра
в толуоле
Исходная молекула АПТЭС:
N:C:Si:O=1:9:1:3
H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Полимеризованный АПТЭС
N:C:Si:O0.4:5.5:1:1.4
+АПТЭС
N:C:Si:O0.6:5:1:1.5

## Slide 26
1040
1115
1125
1040
900
1300
ν
см-1
1100
1100
Схема строения модифицирующего слоя
на основе γ-аминопропилтриэтоксисилана (АПТЭС)
в парах АПТЭС
из раствора
полимер.
АПТЭС
мономер
Стабилизирующий
слой
Fe-O-Si
Fe(III)••NH2
Монослой
АПТЭС
в парах АПТЭС
из раствора
Стабилизирующий
слой
Fe-O-Si
Fe(III)••NH2
Полимеризованный
слой АПТЭС
ИК- спектры

## Slide 27
Модифицирующие слои на основе
гексаметилендиамина (ГМДА)
Исходная молекула ГМДА:
NH2(CH2)6NH2
ГМДА
АПТЭС
Si2p
N1s
Энергия связи, эВ
РФЭС + СХР
( на NH2)
СХР
(«мокрая химия»)
Отсутствие свободных аминогрупп
Адсорбированный
слой ГМДА
NH2
Fe(III)
••
NH2
Fe(III)
••
Стабилизирующий
слой
+ ГМДА

## Slide 28
Модифицирование:
«прямой» метод 6 вес.%
«перекисный» 0
метод
Модифицирующие слои на основе
акриламида (АА)
Исходная молекула АА:
CH2=CH(O)NH2
NH C=O
Fe(III)
••
••
Стабилизирующий
слой
полиакриламид
N1s
Энергия связи, эВ
+АА+γ обл.
+АА+γ обл.
O1s
Fe2p
Энергия связи, эВ
АА

## Slide 29
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
I На основании комплексных исследований установлены закономерности формирования стабилизирующих слоев на основе ненасыщенных ПАВ (олеиновая кислота и спирт –изофитол) на поверхности полученных электролитическим осаждением частиц железа :
показано, что стабилизирующий слой представляет собой хемосорбированный плотноупакованный сополимер ПАВ с кислородам. В случае конкурентной адсорбции изофитол формирует внешний слой стабилизирующего покрытия;
установлено, что карбоксилатные комплексы железа с соотношением лиганд-металл 1:1 образуются как на границе с оксидной пленкой на поверхности частиц, так и на внешней поверхности стабилизирующего покрытия.

## Slide 30
II Для частиц железа, полученных восстановлением гидроксида
железа в токе водорода при 380°С
показана динамика изменения структурно- фазового состава поверхностного слоя частиц на различных стадиях процесса. Структура формирующегося поверхностного оксидного слоя частиц является определяющей при формировании стабилизирующего слоя олеиновой кислоты.
выявлены механизмы формирования стабилизирующих слоев на основе азотсодержащих органических веществ (гексаметилендиамин, акриламид) . При формировании стабилизирующего слоя из раствора гексаметилендиамина в хемосорбционном взаимодействии участвует всего лишь одна аминогруппа. Акриламид сам не образует хемосорбционного стабилизирующего слоя на поверхности частиц железа, но обеспечивает перестройку поверхностного оксидного слоя частицы
выявлена зависимость коррозионного поведения частиц от строения стабилизирующего слоя, сформированного на поверхности частиц железа.

## Slide 31
III Исследованы особенности иммобилизации азот- и кремний-содержащих модифицирующих веществ (винилметидихлорсилан, γ-аминопропилтриэтоксисилан, гексаметилендиамин, акриламид) на поверхности стабилизированных олеиновой кислотой частиц железа, а также строение модифицирующих слоев на основе этих соединений, что придает частицам различные функциональные свойства. Показано, что природа модифицирующих агентов, среда и условия проведения прививки определяют толщину и физико-химическое строение модифицирующих слоев. Варьируя эти условия можно управлять формированием модифицирующих слоев на поверхности стабилизированных частиц железа.

## Slide 32
IV В ходе проведенных исследований разработаны новые подходы и методики для анализа межфазных и поверхностных слоев в композиционных системах:
Развиты методики математической обработки рентгеновских фотоэлектронных спектров, основанной на рассмотрении получаемых экспериментальных данных как некорректной задачи, для решения которой был использован метод Фурье с применением алгоритма регуляризации по Тихонову.
Проведен анализ корректности применения селективной химической реакции бромирования для анализа кратных С-С связей по данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.
Предложена методика исследования тонких поверхностных слоев частиц методом Мессбауэровской спектроскопии, которая основана на получении частиц из изотопа Fe56 с поверхностным слоем из Fe57.

## Slide 33
ДОСТОВЕРНОСТЬ НАУЧНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ И ВЫВОДОВ
обеспечивается:
воспроизводимостью результатов, проведенных в одних и тех же условиях;
использованием контролируемых и апробированных методов и методик, отработанных на модельных объектах и модельных аттестованных веществах с известной формулой;
использованием комплекса различных экспериментальных методов дающих непротиворечивые экспериментальные результаты;
согласованностью с приведенными в научной литературе
данными.

## Slide 34
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
Развитие представлений о формировании межфазных и стабилизирующих защитных слоев на основе органических соединений на поверхности частиц металлов.
Развитие представлений о формировании на поверхности стабилизированных частиц модифицирующих слоев органических соединений в зависимости от условий и методов их получения.
Возможность управления пассивацией металлических частиц и целенаправленной модификации их поверхности для получения частиц с требуемыми свойствами.