## Slide 1: Отчет 2005
Лаборатория химии редкоземельных элементов

## Slide 2: Гетеровалентные замещения в системах оксидов редкоземельных элементов и элементов III-VI группы (Исполнители Журавлев В.Д., Корякин Н.Д., Патрушева Т.А., Сивцова О.В.) Номер гос. регистрации:01.0.40 00 2313
1.Направленный синтез соединений и твердых растворов
2.Исследование факторов, определяющих образование
нанодисперсных порошков электродных материалов

## Slide 3: Сопряженные гетеровалентные замещения (твердые растворы)
-BiVO4-MMoO4 , где M=Sr,Pb,Ca,Cd - непреывные твердые растворы [Журавлев В.Д.,Великодный Ю.А.,Ходос М.Я. ЖНХ.1990, т.35, с. 39]
LaVO4 - SrMoO4 – смесь соединений
RLa= 1.32 RBi= 1.25 для (K=8)
RMo= 0,56 RV= 0,50 для (K=4)
Sr2La(VO4)(GeO4) – “Sr2GeO4- 2MMoO4”
Sr2+xLa1-x(VO4)1-x(MoO4)x(GeO4)
где X=0-0.5
Ba3(VO4)2 - K 2Ba(MoO4)2
K 2(1-x)Ba1+2x(VO4)2x(MoO4)2(1-x) ,,
где X= 1-0.7

## Slide 4: Сопряженные гетеровалентные замещения в ванадатах со структурой пальмиерита и аппатита
M3(VO4)2
M2La0.67(VO4)2
M2La(VO4)(GeO4)
M2+xLa1-x(VO4)1-x(MoO4)x(GeO4)
M-Sr,Ba,Pb,Ca
M2La0,67 (VO4)2
La Bi
M2Bi0,67 (VO4)2
Ca10(VO4)6F2 (аппатит)
Ca8La2(VO4)6O2 (оксоаппатит)
M8La2(VO4)6O2 (?)
M7La3(VO4)5(GeO4)O2 ,
M=Pb,Ba,Sr,Ca)
(пальмиерит)

## Slide 5: Параметры элементарной кристаллической ячейки соединений со структурой пальмиерита

## Slide 6: Изучение влияния условий синтеза на морфологию материалов для ТОТЭ
CeO2 - Sm2O3 : Пиролизом полимерно-солевой композиции получен материал с высокой удельной поверхностью и малой насыпной плотностью: формируется губчатый сложный оксид церия и самария. Для получения субмикронных дискретных порошков необходимо перейти от стационарного к динамическому режиму.

## Slide 7: 0,915ZrO2 – 0,085Y2O3
Пиролиз полимерно-солевых композиций. Получены агломерированные субмикронные продукты из насыщенных азотнокислых растворов (100-110 г/л Zr) с развитой удельной поверхностью (44-46 м2/г).

## Slide 8: 0,8ZrO2 – 0,2Sc2O3
В серии экспериментов изучали влияние на удельную поверхность соотношения компонентов при пиролизе растворов

## Slide 9: “0,915ZrO2 – 0,085Y2O3 + NiO” (никелевый кермет)
поиск методов синтеза с целью получения смеси оксидов с близким размером частиц после прокалки при 650-8000С. Прошли испытание два метода: гетерофазного осаждения и пиролиза.

## Slide 10: La0.7Sr0.3MnO3-x (LSM)
Пиролиз крепких ( 200-300 г/л Ме) азотнокислых полимерно-солевых композиций. Получены порошки с удельной поверхностью 15-16 кв.м./г при 500 С и 3,8-4 кв.м./г при 900 С. Материал представляет собой устойчивые агрегаты со средним диаметром 1-4 мкм. Размер нанокристаллов можно оценить в 100-200 нм.

## Slide 11: La0,9Sr0.1CrO3-x
Пиролиз азотнокислых полимерно-солевых композиций (200-220 г/л La и 35 г/л Cr) обеспечивает синтез хромита лантана кубической структурой при температуре 900 0С. Для справки: температура формирования монофазного продукта при твердофазном синтезе не ниже 1400 0С.

## Slide 12
2.1. Проведена модернизация технологии синтеза, позволившая увеличить выход продукта при синтезе на 10%. Оказана помощь в синтезе метацирконата кальция (CaZrO3 ) для ПО МАЯК и СХК.
2. 2. Разработана технология синтеза титанатов стронция – лантана (самария) с использованием тетрабутоксититана.
2.3.Велся шеф-контроль за выпуском опытных партий манганитов, кобальтитов, ферритов лантана-стронция, стабилизированных оксидов церия и циркония. Обеспечен выпуск 24 кг 14 наименований соединений
2.1. Обеспечение спец. производств ПО МАЯК и СХК требуемыми количествами реактива.
2.2. Обеспечение разработчиков (РФЯЦ-ВНИИТФ и ИЭФ) высокотемпературных топливных элементов реагентами для НИР и НИОКР и отработка технологий синтеза перспективных новых материалов с целью инновации и приобретения приоритета при широком внедрении ТОТЭ.

## Slide 13: ИТТРИЙ ТАНТАЛ ОКСИД (1:1:4) чистый ТУ 2623-004-41752367-2005
1. Разработаны и зарегистрированы ФГУ»Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации» Технические условия №2623-004-41752367-2005
2.. Проведена регистрация нового вещества YTaO4 через Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ:
Св.во № 77.99.27.8.У.4939.5.05
3.Получено санитарно-эпидемиоло-гическое разрешение на производство реактива от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№ 77.99.27.008.Т.001273.07.05
Отработана технология синтеза ,что обеспечило выпуск 2 кг продукта
Цель1Выпуск нового реактива.
Цель 2. Для клинических испытаний и дальнейшего промышленного выпуска необходимо, чтобы все его компоненты имели госрегистрацию.

## Slide 14: Сложнооксидные и галогенсодержащие соединения на основе РЗЭ в кристаллическом и аморфном состояниях Регистрационный номер -01.0.40. 002310 Научный руководитель – Бамбуров В.Г.
Исполнители: Лобачевская Н.И.; Ермакова Л.В.; Резницких О.Г.; Непомилуев А.М.; Виноградова-Жаброва А.С.
Объекты исследования
  TbxOy-Mn2O3; Dy2O3-Mn2O3; Ho2O3-Mn2O3
  Bi2O3-Tm2O3-Nb2O3
  Lu – Ca – Nb (Ta, Ti)– O
  MeF-La2(SO4)3–ZnSO4 (Me=Li,Na,K)
  EuF3-Bi2O3 - BiF3
  Системы:

## Slide 15: Исследование бинарных систем TbxOy-Mn2O3; Dy2O3-Mn2O3; Ho2O3-Mn2O3.
Физико-химические свойства образцов систем LnMnO3 – Ln1-xMnO3-x
Состав | Структура | Параметры решетки, Å |  |  | Температура образования, оС | Температура распада, оС | Фазовый состав продуктов распада
 |  | a | b | c |  |  | 
TbMnO3 | Орторомб. Pbnm | 5,294 | 5,839 | 7,399 | 900-1200 |  | 
DyMnO3 | Орторомб. Pbnm | 5.272 | 5.795 | 7.380 | 900-1200 |  | 
HoMnO3 | Орторомб. Pbnm | 5.270 | 5.840 | 7.360 | 850-100 |  | 
HoMnO3 | Гексагон. P63cm | 6.134 |  | 11.406 | 1100 |  | 
Tb1-xMnO3-x 0 < x ≤ 0.3 | Орторомб. Pbnm | 5.260 | 5.792 | 7.354 | 1200 | Отжиг при 900 | TbMnO3 + TbMn2O5
Dy1-xMnO3-x 0 < x ≤ 0.3 | Орторомб. Pbnm | 5.240 | 5.748 | 7.335 | 1200 | Отжиг при 900 | DyMno3+DyMn2O5
Ho1-xMnO3-x 0 < x ≤ 0.3 | Орторомб. Pbnm | 5.225 | 5.709 | 7.315 | 1200 | Отжиг при 900 | HoMno3+HoMn2O5
Цель работы: Изучение влияния отклонений от стехиометрии в катионной подрешетке лантаноида в манганитах состава Ln1-xMnO3-x , где ( Ln=Tb,Dy,Ho ) на структурные параметры, термическую устойчивость и электрические свойства.
Методы синтеза: реакция твердофазного взаимодействия оксидов, карбонатов, оксалатов р.з. элементов и оксида марганца Mn2O3 в области температур 850- 12000С на воздухе
Методы исследования: рентгенофазовый, термогравиметрический анализы, измерения электропроводности

## Slide 16: Исследование бинарных систем TbxOy-Mn2O3; Dy2O3-Mn2O3; Ho2O3-Mn2O3
При увеличении дефектности в LnxMnO3-x наблюдается изменение характера проводимости от диэлектрического до полупроводниковой.
Ln = Ho

## Slide 17: Исследование системы Bi2O3-Tm2O3-Nb2O5

## Slide 18: Исследование системы Bi2O3-Tm2O3-Nb2O5
Изотермы удельной электропроводности
твердых растворов Bi1.85-xTm0.15NbxO3+δ
2006 год:
Исследование системы Bi2O3 – Tm2O3 – Ta2O5
Малые количества Nb в висмутовой
подрешетке способствует увеличению
проводимости, что обусловлено
возрастанием концентрации
и подвижности кислорода.

## Slide 19: Изо- и гетеровалентное замещение в CaxNb3O6.
Ca0.85Nb3-2yMe2yO6, где Me = Ti (0 < y < 0.4); Ta (0 < y < 0.65)
CaxNb3O6
Me = Ta5+, Ti4+
Впервые экспериментально кристаллохимически доказано, что существование короткой стабильной четверной связи Nb1-Nb1 в кластере Nb2O8 определено инжекцией электронов от атомов Nb2 на четверную связь. И имеет место распределение валентностей: Nb(2)4.5+(4d0.5) и Nb(1)2+(4d3)
Возможным замещением в Ca0.85Nb3-2yMe2yO6 является только замещение Nb(2) на Ti с предельным составом, соответствующим y = 0.2. В области концентраций 0.2<y<0.4 в образцах присутствует вторая фаза CaTiO3. В то время как в случае замещения на Ta продуктами реакции являлись двойные оксиды типа CaMe2O6 (Ме=Nb, Ta) и NbO, NbO2
?

## Slide 20: Термическая стабильность стекол MeF - ZnSO4 - La2(SO4)3 (Me = Li, Na, K)
Условия синтеза
Температура: 873-1073 К атмосфера: воздух
скорость охлаждения расплава: 103 К/с
Tg TxTc Tl
Кривая ДТА стекла
45LiF-45ZnSO4-10La2(SO4)3
Изученные составы
(100-x)(LiFZnSO4)xLa2(SO4)3
(x = 0, 5, 10, 15, 20 мол. %),
(100-x)(NaFZnSO4) xLa2(SO4)3
(x =0, 5, 10, 15, 20, 25,30 мол. %),
(100-x)(KFZnSO4) xLa2(SO4)3
(x = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 мол. %).
Параметры термической стабильности
T=Tx- Tg, Hr=(Tx-Tg)/(-Tx), H'=(Tx-Tg)/Tg,
S=(Tc-Tx)(Tx-Tg)/Tg
Tg, Tx, Tc, Tl - температуры стеклования, начала кристаллизации, максимума пика кристаллизации, ликвидус

## Slide 21: Значения параметров T, Hr, H', S

## Slide 22: Фазы переменного состава в системе EuF3-Bi2O3 - BiF3. Исследование пирогидролиза смешанных оксифторидов европия и висмута.
В системе EuF3 – BiO1.5 – BiF3 синтезом в вакууме при температуре 600-8000С получены образцы из области, ограниченной конодами: «Eu2Bi2O3F6» - BiOF (1) и
«EuBi2O3F3» - BiOF (2). Твердые растворы имеют структуру флюорита, параметр элементарной ячейки а уменьшается от 5,712 до 5,562 (Å). Образцы из области гомогенности устойчивы на воздухе до 7500С. Дальнейшее повышение температуры сопровождается замещением фтора на кислород (пирогидролиз). Конечными продуктами по завершении процесса являются смешанные оксиды флюоритовой структуры EuxBi1-xO1.5 с параметрами от 5,540 до 5,438 (Å).
F – область существования флюоритовых фаз Eu1-xBixO1.5F3(1-x)
β – фаза – Bi1-yEuyO1.5(1-y)F3y , 0.05 ≤ y ≤ 0.15

## Slide 23: Композиционные магнитные материалы на основе 3d – и 4f – элементов (Регистрационный номер -01.0.40 002313) Научный руководитель – Игнатьева Н.И.
Система EuO – Co.
Проведен термодинамический анализ основных реакций, лежащих в основе карботермического восстановления смеси оксидов европия и кобальта. Экспериментально установлен двухстадийный характер процесса восстановления: низкотемпературная стадия(до 10000С) - связана с восстановлением Со3О4 → СоО → Со, а высокотемпературная (до 13500С) – с фазовыми переходами Eu2O3 → Eu3O4 → EuO.
Разработан оптимальный режим восстановления (температура, время нагрева, остаточное давление в системе). Проведен синтез композиционных магнитных материалов EuO/Co с различным содержанием металлической и оксидной фаз.

## Slide 24: Градиентные материалы: синтез, исcледование физико-химических свойств и функциональных особенностей (Регистрационный номер -01.0.40 002311) Научный руководитель – Бамбуров В.Г.
Микрофотография среза образца-аналога. А – слой на основе SiC; Б – на основе C
Распределение элементов по сечению изделия.

## Slide 25: Градиентные материалы: синтез, исcледование физико-химических свойств и функциональных особенностей
Модельные изделия на основе: А – карбида кремния и углерода; Б – тусина и углерода.
А Б

## Slide 26: ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ на 2006 г. Лаборатория химии соединений редкоземельных элементов
ГОСБЮДЖЕТ
ДОГОВОРЫ
Композиционные магнитные
материалы на основе 3d и 4f-элементов.
Рук. к.х.н. Игнатьева Н.И.
Сложнооксидные и галогенсодержащие соединения
на основе РЗЭ в кристаллическом и аморфном
состояниях. Новые материалы и химические
технологии. Керамические и стекломатериалы.
Рук. Чл.корр. РАН Бамбуров В.Г.
Исследование
закономерностей гетеровалентных замещений в
системах оксидов редкоземельных
элементов и элементов
III-VI группы.
Рук. к.х.н. Журавлев В.Д.
«Градиентные материалы: синтез,
иследование физико-химических свойств
и функциональных особенностей»
Рук. Чл.корр. РАН Бамбуров В.Г.
«Идентификация и синтез химических
реактивов»
Рук. к.х.н. Журавлев В.Д.
« Разработка методов синтеза порошков
электродных материалов»
Рук. к.х.н. Журавлев В.Д.
Градиентные материалы: синтез,
иследование физико-химических свойств
и функциональных особенностей.
Рук. Чл.корр. РАН Бамбуров В.Г.