РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН

На правах рукописи

Георгиевская Мария Игоревна

Изоморфные замещения и упорядочение

в боратах системы Na2O–K2O–B2O3

и боросиликатах ряда КВSi2O6–RbВSi2O6

02.00.04 – физическая химия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Санкт-Петербург  2007

Работа выполнена в Институте химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН и на кафедре кристаллографии Санкт-Петербургского государственного университета

Научные руководители	доктор химических наук

Римма Сергеевна Бубнова

доктор геолого-минералогических наук

Станислав Константинович Филатов

Официальные оппоненты	доктор химических наук

Нина Георгиевна Фурманова

доктор химических наук

Валерий Викторович Голубков

Ведущая организация		Институт общей и неорганической химии

им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН)

Защита состоится  26  декабря  2007 г. в 13 часов

на заседании диссертационного совета Д 002.107.01 в Институте химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН по адресу:

199034, Санкт-Петербург, наб. Адм. Макарова, д. 2.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН

Автореферат разослан 				           23 ноября 2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

к.х.н.                                                                                             Г.А. Сычева

Общая характеристика работы

Актуальность темы работы. Исследование боратов и боросиликатов щелочных металлов представляет интерес как для фундаментальной науки – неорганической и структурной химии, минералогии, материаловедения, так и для практических приложений. За почти ¾ столетия исследований была создана кристаллохимия боратов, в основе которой лежит способность атомов бора находиться в треугольной и тетраэдрической координации атомами кислорода и гидроксильными группами и свойство боратов образовывать жесткие группы из треугольников ВО3 и тетраэдров ВО4.

С древних времен бораты и боросиликаты используются как стеклообразующие материалы в промышленности и технике. В настоящее время бораты нашли себе новое применение в оптике. В частности, среди боратов щелочных металлов обнаружены ряды триборатов и тетраборатов (LiB3O5, CsB3O5, CsLiB6O10, LiNaB4O7, LiKB4O7, LiRbB4O7), проявляющих нелинейно-оптические свойства. Боросиликаты используются как материалы с низким термическим расширением, в том числе в качестве матрицы для захоронения радиоактивных отходов. Настоящая работа направлена на изучение влияния кристаллического строения на термическое поведение вещества, что может способствовать пониманию технологических и природных процессов.

Цель работы – исследование структурных преобразований, фазовых превращений и изоморфных замещений в боратах и боросиликатах при изменении температуры и химического состава.

Основные задачи. (1) Синтез новых материалов в тройной системе боратов Na и K, а также лейцитоподобных боросиликатов K и Rb. (2) Определение структур полученных фаз. (3) Изучение заместимости и термического разупорядочения атомов Na и K в боратах. (4) Определение термического расширения материалов. (5) Изучение фазовых отношений в тройной системе боратов Na2O–K2O–B2O3 и псевдобинарной системе боросиликатов KBSi2O6–RbBSi2O6. (6) Исследование структурных преобразований при изменении температуры и химического состава.

Объекты и методы исследования. Объектами являются бораты и боросиликаты щелочных металлов: (1) стекла и поликристаллы, полученные твердофазным синтезом и кристаллизацией из стекла (46 составов, после термообработки – более 300 обр.), (2) монокристаллы γ-Na2B4O7, предоставленные А.В. Егорышевой (ИОНХ РАН, Москва). Методы. Кристаллические структуры при комнатной и повышенных температурах уточнялись по порошковым и монокристальным дифракционным данным. Полиморфные и иные фазовые превращения (разложение, плавление) изучали методами отжига и закалки, а также in situ методами терморентгенографии поликристаллов на воздухе, дифференциального термического анализа, дифференциальной термической калориметрии, термогравиметрии и дилатометрии.

Достоверность определяется воспроизводимостью результатов и их надежностью благодаря: (1) определению кристаллических структур исследуемых фаз; (2) применению независимо in situ методов – терморентгенографии и термического анализа для изучения термических фазовых превращений и деформаций кристаллических веществ; (3) синтезу и исследованию большого количества равномерно распределенных в изучаемой части системы образцов.

Научная новизна. (1) В тройной системе Na2O–K2O–B2O3 обнаружены твердые растворы стехиометрии 1:2 ((Na1-xKx)4B8O14, х ≤ 0.55-1.0) и 1:3 ((Na1-xKx)3B9O15, х ≤ 0.55-1.0), новое химическое соединение NaK2B9O15 и новые полиморфные модификации Na2B4O7 и β-Na3B7O12. (2) С использованием параметров элементарной ячейки определены фазовые границы гомогенных, двойных и тройных областей с участием твердых растворов. (3) На основании уточнения 5 кристаллических структур при комнатной температуре выявлено упорядоченное распределение Na и К по позициям в тв. р-рах (Na1-xKx)4B8O14 и (Na1-xKx)3B9O15. (4) По результатам уточнения структуры (Na0.36K0.64)(Na0.64K0.36)K2B8O14 при 300 и 500 оС показано, что повышение температуры приводит к частичному разупорядочению атомов Na и K. (5) Исследование кристаллической структуры монокристалла γ-Na2B4O7 при температурах от -150 до 75 оС выявило удлинение экспериментальных длин связи B-O с ростом температуры. (6) Определены коэффициенты термического расширения 4 боратов и 3 боросиликатов. (7) В псевдобинарной системе KBSi2O6–RbBSi2O6 обнаружены непрерывные тв. р-ры K1-хRbхBSi2O6, выявлен обратимый термический полиморфный переход кубической фазы I-43d в высокотемпературную кубическую фазу Ia-3d, изучено термическое расширение обеих фаз на микро- и макроуровне.

Защищаемые положения. (1) В тройной системе Na2O–K2O–B2O3 в рядах боратов Na3B9O15–К3B9O15 (стехиометрия 1:3) и Na4B8O14–K4B8O14 (1:2), синтезированных при 500–600 оС и охлажденных на воздухе, проявляются неограниченные изоморфные замещения в калиевой части каждого ряда; в сечении NaB5O8–KB5O8 (1:5), при тех же условиях синтеза и охлаждения, изоморфная смесимость практически отсутствует. При условии резкого различия ионных радиусов натрия и калия (≈30 %) решающими факторами изоморфизма Na-K при фиксированной температуре являются полярность замещения и разнообразие структурного положения замещающихся атомов.

(2) Изоморфные замещения Na-K в рядах (Na1-хКх)4B8O14 и (Na1-хКх)3B9O15 имеют упорядоченный характер; с повышением температуры выше 300 оС атомы Na и К частично разупорядочиваются.

(3) Известная тенденция незначительного сжатия экспериментальных длин химических связей В-О в треугольниках BO3 и тетраэдрах ВО4 боратов при нагревании выше комнатной температуры вследствие резкой анизотропии тепловых колебаний атомов (предпочтительно перпендикулярно связи B-O) не характерна для γ-Na2B4O7 в области низких температур: ниже комнатной температуры амплитуды колебаний атомов не велики, и связи B-O удлиняются с ростом температуры.

(4) В ряду боросиликатов KBSi2O6–RbBSi2O6, в соответствии с близостью размеров ионов K+ и Rb+, существуют непрерывные твердые растворы лейцитового строения, которые при нагревании претерпевают кубическо-кубический (I-43d↔Ia3d) полиморфный переход.

Практическое значение. (1) Изучение термического расширения боратов и боросиликатов, их термических фазовых переходов и фазовых равновесий необходимо для выращивания и применения материалов на их основе. (2) Структурные данные для трех фаз включены в базу ICSD (Inorganic Crystal Structure Database): NaK2B9O15 (CSD417854), (Na0.80K0.20)K2B9O15 (CSD417852) и Na(Na0.17K0.83)2B9O15 (CSD417853). (3) Для боросиликатов K и Rb показано, что пористость изделия практически не меняет его теплового расширения, что важно при их использовании. (4) Полученные в работе данные частично используются при преподавании курса кристаллохимии на кафедре кристаллографии СПбГУ.

Апробация работы. Результаты доложены на XVI Междунар. совещ. “Кристаллохимия и рентгенография минералов” (Миасс, 2007), VII Intern. conf. “Solid state chemistry and modern micro- and nanotechnologies” (Кисловодск, 2007), 10th Intern. meeting “Order, Disorder and Properties of Oxides” (2007, Ростов-на-Дону), Междунар. конф. «Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов» (2005, Казань и 2007, Екатеринбург), I Междисциплин. школе-семинаре «Химия неорганических материалов и наноматериалов» (2006, Москва), Междунар. конф. «Structural Chemistry of partially ordered systems, nanoparticles and nanocomposites» (2006, СПб), 15th Intern. Symp. on Boron, Borides and Related Compounds (2005, Гамбург), юбилейной конференции каф. кристаллографии СПбГУ (2004, СПб), III Нац. кристаллохимич. конф. (2003, Черноголовка), ХV Междунар. совещ. по рентгенографии и кристаллохимии минералов (2003, СПб), VIII Всероссийской конф. по высокотемпературной химии силикатов и оксидов (2002, СПб) и на молодежных конф. ИХС РАН (2002, 2005, 2006, СПб).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 4 статьи.

Работа выполнялась в Институте химии силикатов РАН под руководством д.х.н., зав. лаб. Структурной химии оксидов Р.С. Бубновой и на кафедре кристаллографии геологического факультета СПбГУ под руководством д.г.-м.н. проф. С.К. Филатова.

Исследования выполнены в рамках проектов РФФИ (02-03-32842, 05-03-33246, 03-03-04000 и 05-03-04002), ПФИ Президиума № 8, ОХНМ-03 (2003-2007) и СПбНЦ (2007-2008) РАН; работа поддержана грантами Правительства СПб для студентов (2004; 2005) и аспирантов (2006, 2007), Санкт-Петербургским обществом естествоиспытателей (стип. им. Е.С. Федорова, 2005), грантом YSF (05-109-4924) и Фондом содействия отечественной науке (“Лучшие аспиранты РАН”, 2007).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из Общей характеристики, 7 глав, Основных результатов, Списка литературы из 145 наименований и Приложения. Общий объем работы составляет 150 страниц, в то числе 45 рисунков и 34 таблицы.

СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ

I. Бораты и боросиликаты щелочных металлов (по литературным данным)

Глава посвящена обзору литературы по исследованию структур и фазовых отношений в боратах Na и К и боросиликатах К и Rb.

II. Методы синтеза и исследований

Твердофазным методом синтезировано 40 составов в тройной системе Na2O–K2O–B2O3 (500–600 оС / 10–20 ч.) (рис. 1) и 6 составов в системе KBSi2O6–RbBSi2O6 (650–700 оС / 2–5 ч.). Керамические таблетки использовали как прекурсоры для варки стекол (1000–1250 оС/1 ч.). Термообработку поликристаллов и стекол проводили на воздухе, 500–1100 оС/ 0.5–240 ч. Фазовый анализ и уточнение параметров решетки для более чем 300 обр. выполняли рентгендифракционным методом (ДРОН-3 и D500 SIEMENS: CuKα; внутренний стандарт Ge; обработка файлов в комплексе PDWin). Терморентгенорафировано 9 образцов в интервале 20–750 оС, изучали фазовые превращения, термическое расширение и плавление (ДРОН-3 с высокотемпературной приставкой КРВ-1100). Более 20 образцов поликристаллов и стекол изучены методами термического анализа (ДТА и ТГ: Q-1500D; ДСК и ТГ: STA 429 NETZSCH) и дилатометрии (402 ED NЕТZSСН). Уточнено 7 кристаллических структур методом Ритвельда: 3 состава (STADI P STOE, CuKα1, PSD; программа уточнения Rietica) и 2 состава (один из которых также уточнен при 300 и 500 °С) (синхротрон DESY, Гамбург, λ=0.64072 Å; FullProf). Структура монокристалла γ-Na2B4O7 исследована при 6 температурах от -150 до 75 оС (STOE IPDS; Shelxs-97).

III. Фазовые отношения в тройной системе Na2O–K2O–B2O3

Фазовые отношения в обогащенной бором части тройной системы Na2O–K2O–B2O3 (между фазами Na4B8O14, K4B8O14 и B2O3) были изучены методом отжига и закалки и in situ методами – ДСК и терморентгенографии. Известно, что наибольшего разнообразия фаз следует ожидать при кристаллизации из стекла, образцы всех составов были получены этим методом, большая часть – также синтезирована методом твердофазных реакций. В большинстве случаев обоими методами кристаллизовались одни и те же фазы при одинаковых условиях (температура и время выдержки), в тоже время в некоторых случаях получились различные результаты. В частности, K3B9O15 и ряд тв. р-ры (Na1-xKx)K2B9O15 были получены только кристаллизацией из стекла.

Обнаружены твердые растворы в рядах Na3B9O15–K3B9O15 [4] и Na4B8O14–K4B8O14 [1] и изучены фазовые отношения с их участием. Границы 1-, 2- и 3-фазных областей определены с использованием зависимости параметров решетки от химического состава. Обнаружены новые полиморфные модификации – предположительно метастабильная Na2B4O7 (твердофазный синтез) и стабильная β-Na3B7O12 (оба метода синтеза).

Триангуляция при 600 оС. При 600 оС в системе Na2O–K2O–B2O3 (рис. 1), согласно структурным данным, существуют упорядоченные твердые растворы двух стехиометрий 1:3 и 1:2 (см. пп. IV-V, табл. 1-2). В ряду 1:3 выявлены два типа упорядочения – непрерывный ряд (Na1-xKx)K2B9O15 (0≤х≤1, рис. 1, линия 1-5) и ограниченный ряд Na(Na1-xKx)2B9O15 (0.83≤х≤1, рис. 1, линия 5-6), между ними – упорядоченное соединение NaK2B9O15 (рис. 1, № 5). Для стехиометрии 1:2 также выявлены два типа упорядочения – (Na1-xKx)2K2B8O14 (0≤х≤1, рис. 1, линия 17-18) и Na(Na1-xKx)3B8O14 (0.74≤х≤1, рис. 1, линия 18-19). Обнаружены три двухфазные области (рис. 1): трапецеидальная, ограниченная твердыми растворами 1:2 (линия 17-19) и 1:3 (линия 1-6), расположение конод в которой определено по зависимости параметров элементарной ячейки от химического состава тв. р-ров, и две веерообразные – коноды в них соединяют K5B19O31 и два типа твердых растворов (линии 1-5 и 5-6), соответственно. Для остальных соединений замещения не выявлены, фазовые отношения представлены трехфазными областями (рис. 1).

Термическое разложение соединения K3B9O15 и твердых растворов на его основе. K3B9O15 распадается в твердой фазе по реакции K3B9O15 ↔ K5B19O31 + K4B8O14 выше 600 оС (Полякова, Токарева, 1997). Это следует

Рис. 1. Схема фазовых отношений в обогащенной бором части системы Na2O–K2O–B2O3: 600 (а) и 690 оС (б). Номера совпадают с номерами образцов в диссертации, но на рисунке приведены только те, которые использованы в тексте автореферата.

и из данных терморентгенографии (рис. 2а): при 660 oC в дифракционной картине K3B9O15 появляются пики K5B19O31 и K4B8O14; твердофазное разложение K3B9O15 происходит при (650±10) oC. Выше 755 oC пики K4B8O14 исчезают, с нагреванием K5B19O31 текстурируется и уменьшается интенсивность его пиков, повышается фон, что типично для появления в образце рентгеноаморфной фазы (расплава). То есть при (750±10) oC (рис. 2а) плавится часть вещества – эвтектическая смесь, поскольку K5B19O31 в образце № 1 находится в избытке по отношению к эвтектическому составу. При 800 oC присутствует только аморфная фаза – регистрируется линия ликвидуса. Обе приведенные выше температуры близки к температурам эндотермических пиков на кривой ДСК для K3B9O15 (рис. 2в, обр. № 1): эндоэффект при 744 оС относится к плавлению эвтектической смеси, при 808 оС – точка на линии ликвидуса. Частично упорядоченные тв. р-ры (Na1-xKx)K2B9O15 (0≤х≤1) разлагаются в твердом состоянии при 650–670 oC на три фазы ((Na1-xKx)K2B9O15↔K5B19O31+NaK2B9O15+K4B8O14) по данным отжига и закалки [4]. То есть выше температуры термического разложения твердых растворов фазовые отношения в квазибинарной системе Na3B9O15–K3B9O15 переходят в область трехфазного равновесия (рис 1б, 690 оС), ограниченную квазибинарными системами K5B19O31–NaK2B9O15, NaK2B9O15–K4B8O14 и K5B19O31–K4B8O14. Двухфазный образец № 13 также разлагается на эти три фазы. Можно предположить, что выше в трехфазной области плавится тройная перитектика или эвтектика. Эндотермические пики на кривых ДСК для образцов № 2 и 3 (720 и 725 oC) могут быть отнесены к процессу плавления (рис. 2в).

Перитектическое плавление NaK2B9O15. В отличие от твердофазного разложения K3B9O15 и последующего плавления эвтектики (обр. № 1), соединение NaK2B9O15 плавится периктектически по данным терморентгенографии (рис. 2б, обр. № 5). На дифрактограмме при 700 оС видно, что максимумы NaK2B9O15 резко уменьшаются, и появляются пики K5B19O31. При 700–750 oC и выше появляется гало рентгеноаморфной фазы, и происходит текстурирование K5B19O31, что может быть описано перитектической реакцией: NaK2B9O15 ↔ расплав + K5B19O31 (рис. 2б). Подобное поведение наблюдается и при плавлении двухфазного образца № 4, который по составу близок к NaK2B9O15 и до плавления содержит в себе NaK2B9O15 и следы K5B19O31. Температура перитектического плавления для обоих образцов была определена как (700±15) oC.

На кривых ДСК для обр. № 4 и 5 (рис. 2в) к перитектическому плавлению относится эндотермический пик при 736 oC. Эта температура немного выше той, которая для этих образцов определена методом теморентгенографии (700±15), что обусловлено различием в скорости нагревания: 10 оС / мин. в ДСК и около 1 оС / мин. в терморентгенографии.

Рис. 2. Выборочные дифрактограммы при разных температурах для K3B9O15 (а) и NaK2B9O15 (б) в сравнении с данными ДСК (в) для образцов (№ 1–5) (номера образцов совпадают с номерами на рис. 1).

IV. Определение кристаллических структур (Na1-xKх)3B9O15 и        (Na1-xKх)2B4O7 по порошковым данным

Для изучения распределения Na и K по нескольким системам позиций при 25 оС методом Ритвельда мы уточнили структуры 5 твердых растворов (рис. 3): в ряду 1:3 Na(Na0.17K0.83)2B9O15, NaK2B9O15, (Na0.80K0.20)K2B9O15 [2] и в ряду 1:2 Na(Na0.63K0.37)(Na0.7K0.3)(Na0.89K0.11)B8O14, (Na0.36K0.64)(Na0.64K0.36)K2B8O14 (табл. 1).

Проверяли две модели распределения Na и K: статистическую и упорядоченную. Только для случая упорядоченного распределения атомов по позициям уточнение оставалось стабильным и факторы тепловых колебаний приемлемыми (табл. 1). Структура тв. раствора (Na0.36K0.64)(Na0.64K0.36)K2B8O14 уточнена также при 300 и 500 оС (рис. 3, табл. 2). Повышение температуры привело к частичному разупорядочению Na и K (табл. 2).

| Табл. 1. Характеристика эксперимента и кристаллохимические параметры для тв. р-ров (Na1-xKx)3B9O15 и (Na1-xKx)4B8O14 при комнатной температуре |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав образца | (Na1-xKx)3B9O15, мол. % К3В9О15 |  |  | (Na1-xKx)4B8O14, мол. % К4B8O14 |  |  |
|  | 55 | 75 | 80 | 50 |  | 75 |
| № обр.(рис. 1) | 6 | 4 | 3 | 19 |  | 18 |
| Сингония, пр. гр., Z | Монокл., P21/с, 4 |  |  | Трикл., P-1, 4 |  |  |
| a, Å | 9.055(1) | 9.115(1) | 9.153(1) | 6.454(4) | 6.464(2) |  |
| b, Å | 6.617(1) | 6.624(1) | 6.629(7) | 9.507(5) | 9.543(3) |  |
| c, Å | 20.583(4) | 20.681(3) | 20.742(3) | 10.178(7) | 10.293(3) |  |
| α, ° |  |  |  | 87.89(6) | 88.79(2) |  |
| β, ° | 94.22(2) | 94.08(1) | 94.07(1) | 100.82(6) | 101.90(2) |  |
| γ, ° |  |  |  | 102.47(4) | 101.83(2) |  |
| V, Å3 | 1230(5) | 1245(5) | 1255(5) | 599(7) | 608(5) |  |
| RwP | 0.068 | 0.059 | 0.052 | 0.091 | 0.104 |  |
| Rp | 0.053 | 0.047 | 0.041 | 0.069 | 0.081 |  |
| Rexp | 0.026 | 0.020 | 0.028 | 0.030 | 0.021 |  |
| RB | 0.026 | 0.026 | 0.023 | 0.054 | 0.101 |  |
| Примесные фазы | 2.5 мол. % β-Na3B9O15 + неизв. ф. (сл.) | 1.7 мол. % K5B19O31+ аморф. ф. (сл.) | 3.6 мол. % K5B19O31 | Неизв.фаза (следы) | - |  |
| Заселенность катионных позиций (доли от единицы) |  |  |  |  |  |  |
| N (K1/Na1) | 0.82(2)/0.15(2) | 1.00(2)/0.00(2) | 1.00(2)/0.00(2) | 0.63(3)/0.37(3) | 0.64(3)/0.36(3) |  |
| N (K2/Na2) | 0.82(2)/0.17(2) | 1.00(2)/0.00(2) | 1.00(2)/0.00(2) | 0.70(3)/0.30(3) | 1.00(3)/0.00(3) |  |
| N (K3/Na3) | 0.00(2)/1.00(2) | 0.05(2)/0.98(2) | 0.20(2)/0.80(2) | 0.00(3)/1.00(3) | 0.36(3)/0.64(3) |  |
| N (K4/Na4) |  |  |  | 0.89(3)/0.11(3) | 1.00(3)/0.00(3) |  |
| Структурная формула тв. р-ра | Na(Na.17K.83)2B9O15 | NaK2B9O15 | (Na.80K.20)K2 B9O15 | Na(Na0.63K0.37) (Na0.7K0.3) (Na0.89K0.11)B8O14 | (Na0.36K0.64) (Na0.64K0.36) K2B8O14 |  |
| Средние длины связей <B–O>, Å (±0.002 Å) |  |  |  |  |  |  |
| <B–O>треуг. | 1.353 | 1.348 | 1.363 | 1.378 |  | 1.375 |
| <B–O>тетр. | 1.454 | 1.455 | 1.455 | 1.476 |  | 1.476 |

Расстояния B–O в треугольниках, тетраэдрах и жестких боратных группах, определенные по порошковым данным, не меняются как с температурой, так и с изменением химического состава (табл. 1 и 2). Термическое расширение и химические деформации происходят, главным образом, за счет изменения объема катион-кислородных полиэдров, которое сопровождается разворотом боратных групп друг относительно друга по шарнирному механизму.

| Табл. 2. Характеристика эксперимента и кристаллохимические параметры для тв. р-ра (Na0.36K0.64)(Na0.64K0.36)K2B8O14 при различных температурах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура, оС | 25 | 300 | 500 |
| Сингония, пр. гр., Z |  | Трикл., P-1, 4 |  |
| a, Å | 6.464(2) | 6.467(2) | 6.473(2) |
| b, Å | 9.543(3) | 9.600(3) | 9.644(2) |
| c, Å | 10.293(3) | 10.352(3) | 10.408(3) |
| α, ° | 88.79(2) | 88.86(3) | 88.90(3) |
| β, ° | 101.90(2) | 102.18(3) | 102.47(3) |
| γ, ° | 101.83(2) | 101.65(3) | 101.57(2) |
| V, Å3 | 608(5) | 615(5) | 621(6) |
| RwP | 0.104 | 12.1 | 9.40 |
| Rp | 0.081 | 8.76 | 7.36 |
| Rexp | 0.021 | 2.2 | 2.4 |
| RB | 0.101 | 0.097 | 0.110 |
| Заселенность катионных позиций (доли от единицы) |  |  |  |
| N* (K1/Na1) | 0.64(3) / 0.36(3) | 0.67(2) / 0.33(2) | 0.61(2) / 0.39(2) |
| N (K2/Na2) | 1.00(3) / 0.00(3) | 1.00(3) / 0.00(3) | 0.92(2) / 0.08(2) |
| N (K3/Na3) | 0.36(3) / 0.64(3) | 0.40(2) / 0.60(2) | 0.54(2) / 0.46(2) |
| N (K4/Na4) | 1.00(3) / 0.00(3) | 0.93(2) / 0.07(2) | 0.93(2) / 0.07(2) |
| Структурная формула тв. р-ра | (Na0.36K0.64) (Na0.64K0.36) K2B8O14 | (Na0.33K0.67) (Na0.6K0.4) (Na0.07K0.93)KB8O14 | (Na0.39K0.61) (Na0.08K0.92) (Na0.46K0.54) (Na0.07K0.93)B8O14 |
| Средние длины связей <B–O>, Å (±0.003 Å) |  |  |  |
| <B–O>треугольники | 1.375 | 1.385 | 1.385 |
| <B–O>тетраэдры | 1.476 | 1.485 | 1.483 |

V. Процессы “порядок–беспорядок” в системе Na2O–K2O–B2O3 в широком интервале температур

Стехиометрия 1:3. Образуются тв. р-ры на основе структуры К3В9О15 (монокл., пр. гр. Р21/с), в которой три независимые позиции для катионов, две из них R1 (<K1–O> 2.93 Å) и R2 (<K2–O> 2.88 Å) больше третьей R3 (<K3–O> 2.74 Å). По данным уточнения структуры тв. р-ров (Na1-хКх)3B9O15 (табл. 1), распределение Na–K по позициям идет по схеме [2]: если содержание Na меньше 1/3, то весь натрий занимает наименьшую позицию R3 – образуются тв. р-ры (Na,K)K2B9O15. Для NaK2B9O15 (рис. 4а) наблюдается полная упорядоченность, т.е. позиции R1 и R2 заняты атомами K, а позиция R3 – Na, при этом координационное число катиона уменьшается с 7 до 6. При дальнейшем увеличении содержания Na наблюдается одновременное увеличение его количества в R1 и R2, образуются тв. р-ры Na(Na,K)2B9O15, предельно замещенный состав – Na(Na0.17K0.83)2B9O15.

Рис. 4. Кристаллическая структура нового соединения NaK2B9O15 (а) и тв. р-ров (Na1-хKх)4B8O14 (б).

Упорядоченное замещение сказывается на параметрах катионных полиэдров <(Na,K)–О>: значительные изменения наблюдаются в наименьшей позиции R3, в то время как размеры R1 и R2 практически не меняются (рис. 5, слева).

Стехиометрия 1:2. Обнаружены непрерывные тв. р-ры (Na1-xKx)4B8O14 с х≤0.55–1.0 на основе K4B8O14 (трикл., пр. гр. Р-1). В структуре четыре позиции для катионов, две из которых R3 (<К3–O> 2.80 Å) и R1 (<К1–O> 2.87 Å) меньше позиций R4 (<К4–O> 2.93 Å) и R2 (<К2–O> 2.96 Å) (рис. 4б). Замещение K атомами Na в тв. р-рах (Na1-xKx)4B8O14 происходит, прежде всего, именно в R3 и R1 позициях. При достижении содержания натриевой фазы в твердом растворе 45 мол. % позиция R3 (наименьшая) полностью заполняется Na, остальной натрий распределяется по трем оставшимся позициям. Расстояния <(Na,K)–О> при этом максимально уменьшаются для третьей позиции, а для остальных трех меняются в меньшей степени и нелинейно (рис. 5) [5].

Рис. 5. Изменение длин связи в полиэдрах в зависимости от заселенности позиций атомами Na. В зависимости от состава заселенность каждой позиции натрием и среднее расстояние <Na,К – O> меняются «в противофазе».

Стехиометрия 1:5. В структуре β-KB5O8 имеется только одна большая позиция R1 для катиона (<К1-O> 3.017 Å). Поэтому в ряду 1:5 изоморфизм на основе калиевого члена ряда отсутствует.

Термическое разупорядочение. С повышением температуры в тв. р-рах (Na1-xKx)3B9O15 и (Na1-xKx)4B8O14 происходит частичное разупорядочение катионов [1], что проявляется

в нелинейном изменении параметров от температуры и уменьшении ыфкривизны изотерм выше ≈ 300 оС (рис. 6) в соответствии со структурной природой сингулярных точек по Г.Б. Бокию (1956, 1971). При этом для крайних членов рядов K3B9O15, K4B8O14, а также промежуточного соединения NaK2B9O15, зависимость параметров от температуры имеет линейный характер.

Рис. 6. Термическая зависимость параметров решетки соединения K4B8O14 и тв. р-ров (Na1-xKx)4B8O14 (а) и выборочные изотермы (б) (ошибки в пределах знаков).

Выявлено подобие термических и химических деформаций K3B9O15: нагревание на 1 oC приводит в общих чертах к тем же деформациям структуры, что и увеличение содержания К в тв. р-рах (Na1-xKx)3B9O15 на 0.04 ат. % [3].

Таким образом, три рассмотренных ряда твердых растворов дают иллюстрацию к правилу структурного разнообразия изоморфизма: изоморфная заместимость элемента структуры возрастает с увеличением разнообразия его структурного положения – количества типов координационных полиэдров и их различия (Филатов, Бубнова, 1986).

В рядах 1:3 и 1:2 для замещения калия натрием имеется три и четыре, соответственно, позиции, существенно различающиеся по размеру, и в обоих случаях наблюдается непрерывное изоморфное замещение. В ряду 1:5 единственная позиция для щелочного катиона R1 (<К–O> 3.017 Å) не позволяет проявиться изоморфизму таких различных катионов, как Na и К (радиус RNa = 1.18 Å, RK = 1.54 Å (Shannon, 1976)). Эти же ряды иллюстрируют известное правило полярности изоморфизма (см. Основные результаты, п. 1).

VI. Поведение кристаллической структуры γ-Na2B4O7 при пониженных температурах

Структура γ-Na2B4O7 уточнена в интервале -150–75 oC [6, 7] (табл. 3).

| Таблица 3. Характеристика эксперимента и кристаллохимические параметры γ-Na2B4O7 при разных температурах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, оС | -150 | -120 | -50 | 0 | 50 | 75 |
| а, Å b, Å c, Å ° ° ° V, Å3 | 6.697(1) 9.605(1) 13.266(2) 104.29(1) 91.64(1) 106.19(1) 789.7(2) | 6.711(1) 9.603(2) 13.284(3) 104.15(3) 91.64(3) 106.33(3) 792.3(3) | 6.736(1) 9.652(2) 13.334(3) 104.30(2) 91.47(2) 106.32(2) 802.4(3) | 6.745(1) 9.667(2) 13.344(3) 104.27(2) 91.50(2) 106.36(2) 804.8(3) | 6.754(1) 9.679(2) 13.367(3) 104.26(2) 91.47(2) 106.41(2) 808.2(3) | 6.761(1) 9.685(2) 13.371(3) 104.22(2) 91.42(2) 106.43(2) 809.8(3) |
| Кристалл, мм3 | 0.05x0.01x0.02 |  |  |  |  |  |
| Трикл., пр. гр., P-1, Z=6 |  |  |  |  |  |  |
| F (hkl) с I>4δ(I) принятых МНК | 3332 | 3538 | 2636 | 2588 | 2448 | 2405 |
| R–фактор | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.046 | 0.046 |
| Rw–фактор | 0.122 | 0.131 | 0.123 | 0.123 | 0.133 | 0.136 |
| GooF | 0.936 | 1.009 | 0.694 | 0.680 | 0.700 | 0.707 |
| Средние длины связей <B–O>, Å (±0.04 Å) |  |  |  |  |  |  |
| <B–O>треугольники | 1.372 | 1.373 | 1.377 | 1.378 | 1.379 | 1.380 |
| <B–O>тетраэдры | 1.477 | 1.479 | 1.484 | 1.485 | 1.486 | 1.488 |
| Средние значения углов B–O–В, о (±0.02о) для пентаборатных групп |  |  |  |  |  |  |
| Внутри групп | 122.04 | 121.88 | 122.02 | 122.06 | 122.04 | 121.95 |
| Между группами | 133.21 | 133.30 | 133.54 | 133.71 | 133.91 | 133.81 |

Эллипсоиды термических колебаний атомов натрия не имеют преимущественной ориентировки в структуре, что приводит к слабой анизотропии термического расширения γ-Na2B4O7. Среднее значение длины связи <Na–O> меняется практически одинаково для всех 6 полиэдров (табл. 4). Коэффициент линейного термического расширения, рассчитанный по средним длинам связи <Na–O> и усредненный для 6 полиэдров структуры γ-Na2B4O7, составляет (465) · 10-6 C-1 (табл. 4).

| Изменение температуры от -150 до 75 оС слабо влияет на расстояния B–O как в треугольниках, так и в тетраэдрах (табл. 3). Изменение среднего угла B–O–B внутри пентаборатных групп составляет около 0.3o и находится практически в пределах погрешности. Изменение угла между Таблица 4. Коэффициент  по длинам связи <Na–O> и объему V для полиэдров при нагревании от -150 до 75 oC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полиэдр | Коэффициент термического расширения, ·106 C-1 |  |
|  | <Na–O> | V |
| <Na1–O>7 | 46 | 140 |
| <Na2–O>5 | 51 | 153 |
| <Na3–O>6 | 41 | 118 |
| <Na4–O>6 | 41 | 142 |
| <Na5–O>7 | 51 | 130 |
| <Na6–O>6 | 48 | 116 |
| Среднее | 46 | 133 |

пентаборатными группами, а также не входящими в группы тетраэдрами B(2)O4 и B(6)O4, составляет 0.7o. То есть, как отмечалось ранее (Filatov, Bubnova, Shepelev, Anderson, Smolin, 2005), пентаборатные группы практически не меняются с температурой (рис. 7). Термическая деформация структуры осуществляется, главным образом, благодаря изменению углов между группами по принципу шарнирного механизма.

Рис. 7. Пентаборатная группа при -150 и 75 oC.

Более детальный анализ температурных изменения длин связей В–О в интервале от -150 до 75 оС выявляет особенность, не характерную для области высоких температур. Величина ∆(75 – -150) имеет положительный знак при повышении температуры как для индивидуальных (с одним исключением), так и для средних связей В–О, т.е. связи В–О удлиняются при нагревании. Это не согласуется с неоднократно наблюдавшимся в боратах фактом слабого сокращения большинства связей В-О с ростом температуры (Filatov, Bubnova, 2000; Bubnova et al., 2002; Shepelev et al., 2005; Filatov et al., 2005; Sennova et al., 2007 и др.). Однако все предшествующие термические исследования структур боратов выполнялись при температурах выше комнатной. Данное исследование является первым для боратов, которое выполнено в низкотемпературной области.

Естественно предположить, что причиной различного поведения величины В-О при повышенных (ориентировочно – выше комнатной) и пониженных (ниже комнатной) температурах является интенсивность теплового движения атомов. При повышенных температурах эффект сжатия межатомного расстояния В–О при нагревании проявляется вследствие интенсивных колебаний атомов перпендикулярно данной связи В–О (Bubnova, Shepelev, Sennova, Filatov, 2002; и др.). Если же атомы колеблются с меньшей амплитудой, то уменьшается и эффект сжатия связей.

Рис. 8. Зависимость средней длины связи <B–O> для треугольников и тетраэдров в структуре γ-Na2B4O7.

Экспериментальные данные (рис. 8) показывают, что длины связей В–О при повышении температуры от -150 до 75 оС сначала возрастают (малые амплитуды колебаний атомов), затем возрастание затормаживается для большинства треугольников ВО3 (рис. 8, левая колонка) и тетраэдров ВО4 (правая колонка). Температура, при которой наклон кривых к горизонтальной оси начинает уменьшаться, может быть оценена для γ-Na2B4O7 как -25 оС. На рис. 8 приведены средние значения <B–O> для двенадцати треугольников и тетраэдров; индивидуальные связи В–О демонстрируют аналогичную зависимость.

VII. Термическое поведение боролейцитов (K1-xRbxbsi2O6)

В ряду КВSi2O6–RbВSi2O6 обнаружены непрерывные тв. р-ры K1-хRbхBSi2O6 лейцитового строения и изучено их тепловое расширение [10]: коэффициенты термического расширения определены на атомном уровне (терморентгенография) (табл. 5, рис. 9а) и на макроуровне (дилатометрия поликристаллических изделий) (табл. 5, рис. 9б).

Рис. 9. Изменение параметра а тв. р-ров К1-xRbxВSi2O6 в зависимости от температуры (а) и относительное изменение длины поликристаллических образцов (дилатометрия таблеток) (б) (реперами показаны интервалы, в которых определяли α в линейном приближении).

С повышением температуры до 330–430 оС для всех членов ряда выявлен обратимый полиморфный переход куб.I-43d↔куб.Ia-3d (табл. 5), что выражается в перегибах на температурных зависимостях (рис. 9) и в исчезновении рефлекса 530 на дифрактограммах.

Расширение как кристаллов, так и стекол в системе КВSi2O6–RbВSi2O6 закономерно уменьшается при увеличении содержания Rb: в случае расширения высокотемпературной кубической фазы коэффициент α уменьшается с 10 до 6 · 10-6 оС-1 при переходе от боролейцита калия к Rb-боролейциту. Расширение низкотемпературной куб. I-43d фазы в 2-3 раза выше расширения высокотемпературной Ia-3d фазы (табл. 5).

Линейное тепловое расширение стекла (α в интервале 10–11 · 10-6 оС-1) ближе к расширению высокотемпературной кубической фазы Ia-3d (6–9 · 10-6 оС-1), чем к расширению низкотемпературной фазы (21–24 · 10-6 оС-1).

По данным рентгенографии и дилатометрии обнаружена тетрагональная модификация КВSi2O6 (рис. 9б, х=0, 470-570 оС). Данные ДСК свидетельствуют об обратимости перехода куб. I-43d ↔ тетраг. I41/a ↔ куб. Ia-3d.

Результаты измерения теплового расширения методами терморентгенографии и дилатометрии близки между собой, т. е. пористость поликристаллического изделия из боросиликатов практически не меняет их теплового расширения.

| Таблица. 5. Поведение тв. р-ров К1-хRbхВSi2O6 при повышении температуры по данным терморентгенографии и дилатометрии поликристаллов и стекол (α – коэффициент линейного теплового расширения) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав, мол. % RbBSi2O6 | a · 106 оС-1 |  |  | Температура перехода, оС I-43d ↔ Ia-3d |  |
|  | Терморентген. | Дилатометрия |  | Терморентген. | Дилатометрия |
|  | поликристаллы |  | стекла | поликристаллы |  |
| 0 | 23◊ 10◊ | 18 36 9 |  | 350◊* 550◊** | 470* 570** |
| 20 | 23 9 | 21 10 | 11 | 440 | 430 |
| 40 | 23 10 | 24 7 | 11 | 400 | 410 |
| 60 |  |  | 11 |  |  |
| 80 | 21 8 | 23 6 | 10 | 360 | 380 |
| 100 | 20♦ 4♦ | 21 6 | 10 | 330♦ | 340 |
| * Переход кубическая фаза ↔ тетрагональная фаза. ** Переход тетрагональная фаза ↔ кубическая фаза. ◊ Bubnova, Levin, Stepanov et al., 2002; ♦ Krzhizhanovskaya, Bubnova, Filatov et al., 2006. |  |  |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучены термические структурные преобразования и фазовые превращения в боратах системы Na2O–K2O–B2O3 и (К,Rb)-боросиликатах лейцитового строения.

1. Твердофазным синтезом, кристаллизацией из стекла и термообработкой получены 300 образцов 40 составов тройной системы Na2O–K2O–B2O3.

В рядах Na3B9O15–К3B9O15 (стехиометрия 1:3) и Na4B8O14–K4B8O14 (1:2), синтезированных при 500–600 оС и охлажденных на воздухе, обнаружены непрерывные изоморфные Na–K замещения в калиевой части каждого ряда; в сечении NaB5O8–KB5O8 (1:5), при тех же условиях синтеза и охлаждения, изоморфная смесимость не выявлена.

При условии большого различия ионных радиусов натрия и калия (≈30 %) решающими факторами изоморфизма Na–K при фиксированной температуре являются полярность замещений и разнообразие структурного положения замещающихся атомов. Ни в одном из этих рядов не проявляются твердые растворы со стороны относительно мелкого катиона Na+. Напротив, со стороны крупного катиона К+ выявлена полная заместимость К–Na в тех случаях, когда в структуре имеется несколько значительно различающихся по размеру катионных позиций: три в ряду 1:3 (средние расстояния <K–O> 2.74, 2.88 и 2.93 Å) и четыре в ряду 1:2 (2.80, 2.87, 2.93 и 2.96 Å). В ряду 1:5 единственная (и очень большая <K–O> 3.017 Å) позиция щелочного металла оказывается непригодной для натрия – изоморфизм K–Na отсутствует.

Изучены фазовые отношения с участием тв. р-ров (Na1-хKх)3B9O15 и (Na1-хKх)4B8O14: обнаружено новое соединение NaK2B9O15, определены фазовые границы двойных и тройных областей с использованием изменения параметров ячейки от химического состава, изучено плавление соединения NaK2B9O15 и твердых растворов на его основе.

2. По результатам структурного исследования поликристаллов выявлен и изучен упорядоченный характер изоморфного замещения Na–K в тв. р-рах (Na1-хКх)4B8O14 и (Na1-хКх)3B9O15.

На основании уточнения трех кристаллических структур в ряду 1:3 установлено, что в результате упорядоченного расположения Na–K по трем кристаллографически независимым позициям образуется новое химическое соединение NaK2B9O15. При этом Na сначала замещает K в меньшей позиции, а после ее заполнения (соединение NaK2B9O15), статистически входит в оставшиеся позиции. Терморентгенографией и ДСК показано, что соединение NaK2B9O15 плавится перитектически в отличие от К3B9O15, разлагающегося в твердой фазе.

Уточнение структуры двух твердых растворов (ряд 1:2) показало, что с увеличением содержания Na4B8O14 до 25 мол. % сначала атомы Na располагаются в двух меньших позициях (<K–O> 2.80 и 2.87 Å) до заполнения наименьшей из них, после чего натрий входит и в две оставшиеся позиции.

Терморентгенография и структурный анализ показывают, что при температуре выше ≈ 300 оС атомы Na и К частично разупорядочиваются в структурах боратов при наличии нескольких катионных позиций. Структура тв. р-ра (Na0.36K0.64)(Na0.64K0.36)K2B8O14 (ряд 1:2, 25 мол. % Na4B8O14) уточнена на порошках при 25, 300 и 500 оС: при 300 оС одна из четырех позиций полностью занята К, при 500 оС атомы Na входят во все 4 позиции, что сопровождается осложнением температурной зависимости параметров решетки.

3. На основании первого низкотемпературного (-150–75 оС) исследования структуры бората (γ-Na2B4O7) обнаружено, что известная тенденция незначительного сжатия длин связей В–О в треугольниках BO3 и тетраэдрах ВО4 при нагревании вследствие резкой анизотропии тепловых колебаний атомов (предпочтительно перпендикулярно направлению связи B–O) нарушается при пониженных температурах: амплитуды колебаний атомов не велики, и связи B–O удлиняются с ростом температуры.

4. В ряду боросиликатов КВSi2O6–RbВSi2O6 синтезированы образцы 6 составов методами ТФС и кристаллизации из стекла. Обнаружены непрерывные твердые растворы K1-хRbхBSi2O6 лейцитового строения и изучено их термическое поведение методами терморентгенографии и дилатометрии: 1) выявлен термический полиморфный переход кубической фазы I-43d в более высокосимметричную кубическую фазу Ia3d; 2) показано, что линейное тепловое расширение стекла ближе к среднему значению расширения высокотемпературной кубической фазы Ia3d, чем к расширению низкотемпературной фазы; 3) коэффициенты теплового расширения кристаллических фаз, измеренные терморентгенографией (атомарный уровень) и дилатометрией (расширение изделия), близки между собой, что позволяет применять результаты кристаллохимических исследований для характеристики изделий.

Благодарности. Автор искренне благодарит своих научных руководителей д.х.н. Р.С. Бубнову и проф. С.К. Филатова за предоставление темы работы и руководство ее выполнением, к.г.-м.н. М.Г. Кржижановскую за помощь на этапе уточнения структур, к.т.н. В.Л. Уголкова (ЛФХНС ИХС РАН) за термический анализ и обсуждение результатов, д.х.н. А.В. Егорышеву (ИОНХ РАН) за предоставление монокристаллов γ-Na2B4O7, проф. Б. Альберт и доктора Г. Кордье (Дармштадский университет, Германия) за совместное исследование твердых растворов боратов натрия и калия методом Ритвельда и изучение монокристалла γ-Na2B4O7 при низких температурах, всех сотрудников лабораторий ФХНС и СХО ИХС РАН, а также кафедры кристаллографии СПбГУ за помощь и поддержку.

список публикаций автора по теме диссертации

- Георгиевская М.И. Высокотемпературная кристаллохимия боратов (Na1-xKx)3B9O15 и (Na1-xKx)2B4O7  // Междунар. науч. журнал “Альтернативная энергетика и экология” АЭЭ .2007. № 1(45). C. 117-118.

- Bubnova R., Albert B., Georgievskaya M., Krzhizhanovskaya M., Hofmann K., Filatov S. X-ray Powder Diffraction Studies and Thermal Behaviour of NaK2B9O15, Na(Na.17K.83)2B9O15, and (Na.80K.20)K2B9O15 // J. Solid State Chem. 2006. 179. Р. 2954-2963.

- Георгиевская М. Термические и химические деформации в ряду триборатов Na и К // Вестник СПбГУ, Геологич. сер., 2005. № 2. C. 88-89.

- Бубнова Р.С., Георгиевская М.И., Филатов С.К., Уголков В.Л. Твердые растворы NaxK1-xB3O5 // Физика и химия стекла. 2004. Т. 30. № 6. С. 468-473.

- Георгиевская М.И., Бубнова Р.С., Филатов С.К., Альберт Б., Кордье Г. Влияние упорядочения Na и К на термическое поведение твердых растворов (Na1-хКх)B4O7 и (Na1-хКх)3B9O15 / 10-й междунар. симпозиум “Порядок, беспорядок и свойства оксидов”. 2007. Ростов-на-Дону. Р. 159-160.

- Георгиевская М.И., Бубнова Р.С., Альберт Б., Егорышева А.В., Кордье Г., Филатов С.К. Рост монокристаллов и термическое поведение метастабильной модификации -Na2B4O7 / VII междунар. науч. конф. “Химия твердого тела и современные микро- и наноехнологии”. Кисловодск. 2007. Р. 331-332.

- Georgievskaya M.I., Bubnova R.S., Albert B., Cordier G., Filatov S.K., Egorysheva A.V. Structural behavior of -Na2B4O7 at low temperatures / Book of abs. XVI international conf. “Crystal Chemistry and Diffraction Studies of Minerals”. 2007. Мiass. Р. 243-245.

- Георгиевская М.И., Альберт Б., Бубнова Р.С., Кордье Р., Филатов С.К. Твердые растворы (Na1-xKx)2B4O7 и их термическое поведение / Материалы междунар. науч. конф. «Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов». Екатеринбург. 2007. С.30-31.

- Георгиевская М.И. Процессы изоморфного замещения и упорядочения атомов в твердых растворах системы Na2O-K2O-B2O3 / Книга тез. VIII молодежной конф. ИХС РАН. 2006. С. 30-32.

- Shakhverdova I.P., Pätzke N., Filatov S.K., Bubnova R.S., Levin A.A., Meyer D.C., Georgievskaya M.I., Paufler P. Comparison of mechanical properties and structure of glass-like with crystalline phases of some alkali borosilicates and borates / Mineral. And Tech. Kristallographie. 2006. Freiburg. P. 135.

- Bubnova R.S., Georgievskaya M.I., Ugolkov V.L., Krzhizhanovskaya M.G., Derkatcheva E.S., Filatov S.K. Thermal behaviour of M1-xM´xBSi2O6 (M,M´=K, Rb, Cs) boroleucites / Book of abs. «Structural Chemistry of partially ordered systems, nanoparticles and nanocomposites». 2006. S.Petersburg. P. 82-83.

- Георгиевская М.И. Кристаллическое строение и термическое поведение боратов и боросиликатов щелочных металлов / Книга тез. VII конф. молодых ученых ИХС РАН. 2005. СПб. С. 20-21.

- Бубнова Р.С., Георгиевская М.И., Филатов С.К., Уголков В.Л. Термическое расширение твердых растворов К1-xRbxВSi2O6 / Материалы междунар. науч. конф. «Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов». 2005. Казань. С. 41-42.

- Bubnova R., Albert B., Georgievskaya M., Krzhizhanovskaya M., Hofmann K., Filatov S. X-Ray Powder Diffraction Studies of Crystal Structure and Thermal Behaviour of (Na,K)3B9O15 / Book of abs. ISBB05. 2005. Hamburg. P. 69.

- Bubnova R., Albert B., Georgievskaya M., Krzhizhanovskaya M., Hofmann K., Filatov S. Preparation and X-ray powder diffraction studies of crystal structural and thermal behavior of (Na,K)-triborats / Book of abs. EPDIC IX. 2004. Prague. P. 190-191.

- Георгиевская М.И. Синтез и изучение кристаллов и стекол боратов и боросиликатов Na, K и Rb / 10 Санкт-Петербургская ассамблея молодых ученых и специалистов. 2004. С. 43-44.

- Бубнова Р.С., Георгиевская М.И., Филатов С.К., Уголков В.Л. Фазовые отношения в системе NaB3O5-KB3O5 / Книга тез. ХV междунар. совещ. по рентгенографии и кристаллохимии минералов. 2003. СПб. C. 234-235.

- Бубнова Р.С., Георгиевская М.И., Филатов С.К., Уголков В.Л. Твердые растворы NaхК1-хB3O5 / Книга тез. VIII Всероссийского совещ. «Высокотемпературная химия силикатов и оксидов». 2002. СПб. С. 246.

- Георгиевская М.И. Кристаллы и стекла триборатов щелочных металлов / Книга тез. IV конф. молодых ученых ИХС РАН. СПб. 2002. С. 41-42.