РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН

На правах рукописи

Здравков Андрей Викторович

Золь-Гель синтез ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ ГИБРИДОВ В СИСТЕМЕ органические КОМПЛЕКСЫ РУТЕНИЯ - КРЕМНЕЗЕМ

Специальность 02.00.04 - физическая химия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Санкт-Петербург 2010

Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институте химии силикатов им. И.В. Гребенщикова (ИХС РАН)

Научный руководитель:

доктор химических наук, зав. лаб. ХСНН Химич Николай Николаевич

Официальные оппоненты:

доктор химических наук, в.н.с. Кочина Татьяна Александровна

доктор химических наук, доцент Балова Ирина Анатольевна

Ведущая организация:

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Защита диссертации состоится « 9 »     июня      2010 года в  11  час на заседании диссертационного совета Д 002.107.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата химических наук в Институте химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН по адресу: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 2.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института химии силикатов РАН

Автореферат разослан «     »                                  2010  года

Ученый секретарь

Диссертационного совета

кандидат химических наук                                                                            СЫЧЕВА Г.А.

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Широкое применение золь-гель синтеза в  науке и технике обусловлено целым рядом преимуществ данного метода по сравнению с традиционным путём получения материалов из порошков. Это, прежде всего, легкость очистки исходных компонентов, проведение золь-гель синтеза при низких температурах, высокая степень гомогенности в мультикомпонентной системе, а также возможность получения таких некристаллических систем, синтез которых традиционным методом приводит либо к разделению фаз, либо к кристаллизации.

В Институте химии силикатов РАН создание покрытий и материалов методом золь-гель синтеза интенсивно изучается с середины 50-х годов прошлого века. Первые исследования в этой области тесно связаны с именем основателя Института академика И.В. Гребенщикова. В настоящее время это направление активно развивается научной школой академика В.Я. Шевченко, при этом большое внимание уделяется разработке путей синтеза органо-неорганических гибридов. Разработанная технология золь-гель синтеза композитов позволила вводить в химически инертную и термически стабильную кремнеземную матрицу практически любые органические мономеры, олигомеры и полимеры. Образующиеся при этом органо-неорганические гибриды могут использоваться в самых различных технологических формах – объемных блоках, тонких плёнках, волокнах, покрытиях на различных подложках. Несомненным достоинством органо-неорганических гибридов является возможность сочетания высокой термической и химической стабильности неорганической матрицы и практически полезных люминесцентных, фоточувствительных и электрохимических свойств органического компонента, которые можно варьировать в широком диапазоне. К сожалению, традиционный метод формирования подобных материалов, при котором гибриды образуются за счет слабых Ван-дер-Ваальсовых и гидрофобно-гидрофильных взаимодействий компонентов не обеспечивает гомогенность системы. Полученные гибриды оказываются недостаточно химически и термически стабильными. При этом вследствие кластеризации молекул органических компонентов в процессе золь-гель синтеза функциональные свойства таких материалов существенно ухудшаются.

Логическим продолжением этих исследований является разработка методов синтеза органо-неорганических композитов, компоненты которых химически связаны между собой. Принципиальное отличие таких структур заключается в гомогенном, вплоть до молекулярного уровня, распределении органического и неорганического компонентов в объеме материала. Это позволяет получать стабильные структуры, обладающие ценными функциональными свойствами. Синтезу таких композитов и посвящена эта диссертационная работа.

В качестве неорганического компонента гибрида была использована оптически прозрачная кремнеземная матрица. Ее синтез был осуществлен золь-гель методом при низких температурах. В качестве органического компонента были выбраны трис(2,2'-бипиридильные) комплексы рутения (2+), обладающие интересными фотофизическими и электрохимическими свойствами в сочетании с уникальной термической (500С) и химической стабильностью (инертны по отношению к концентрированной серной кислоте и 50% раствору щелочи). В сформированных на их основе гибридах была достигнута высокая концентрация органического компонента без потери однородности структуры материала.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 06-03-33002-а) и Правительства Санкт-Петербурга (персональные гранты для студентов и аспирантов 2005 г. (№ M05-2.5Д-96), 2006г.,
2008 г. (№ 2.5/04-05/44) и 2009 г. (№ 2.5/30-04/048).

Целью исследования являлся синтез новых органо-неорганических гибридов, компоненты которых химически связаны между собой на примере системы органические комплексы рутения – кремнезем. При этом была изучена их структура, физико-механические и оптические свойства.

Объектами исследований служили кремнегели и органо-неорганические гибриды в системе трис(2,2'-бипиридильные) комплексы рутения (2+) – кремнезем. Они были сформированы золь-гель методом гидролиза тетраметоксисилана и поликонденсации образующихся соединений в присутствии различных катализаторов.

Практическая ценность работы. Полученные экспериментальные данные и их теоретическое обобщение позволили синтезировать ряд композитов, в которых органический и неорганический компонент системы химически связаны между собой. При этом было достигнуто равномерное распределение органических комплексов рутения в матрице SiO2, что открывает  широкие возможности практического использования люминесцентных, фотохимических и электрохимических свойств этих комплексов.

Научная новизна. Автором получены следующие оригинальные результаты и основные положения, выносимые на защиту:

– синтезированы ранее неизвестные производные 2,2'-бипиридила и трис(2,2'-бипиридильные) комплексы рутения, в которых один из лигандов содержит функциональные заместители,

– получены органо-неорганические гибриды на основе системы трис(2,2'-бипиридильные) комплексы рутения (2+) – кремнезем, в которых органический и неорганический компоненты химически связаны между собой,

– изучено влияние специфических взаимодействий комплексов Ru2+ с кремнеземной матрицей, а также влияние природы лигандов на спектральные характеристики комплексов.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на 4-ой Международной конференции молодых ученых по органическому синтезу (Санкт-Петербург, 2005), Международной конференции «Structural Chemistry of Partially Ordered Systems, Nanoparticles and Nanocomposites» (St-Petersburg, 2006), 1-ой Международной конференции «Asian Symposium Advanced Materials» (Vladivostok, 2007), XX Всероссийском совещании по температуроустойчивым функциональным покрытиям (Санкт-Петербург, 2007), Международной конференции по наноматериалам «НАНО-2008» (Минск, Беларусь, 2008), 
1-ой Международной молодежной конференции «WMRIF Workshop for young materials scientists» (Tsukuba, Japan, 2008), Симпозиуме «Новые высокочистые материалы» (Нижний Новгород, 2008), Международном конкурсе научных работ молодых ученых в области нанотехнологий (Международный форум по нанотехнологиям, Москва, 2008).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 cтатей в рецензируемых журналах, 1 статья в сборнике и 7 тезисов докладов.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 157 страницах. Состоит из введения, пяти глав, выводов и списка цитируемой литературы из 207 наименований. Содержит 26 рисунков.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель, дана общая характеристика работы, включая научную новизну, практическую значимость результатов и описание объектов исследования.

В первой главе проведен анализ современного состояния исследований в области получения кремнегелей и органо-неорганических гибридов на их основе, силикатных стекол, пленок и нанодисперсных порошков, а также синтеза производных 2,2'-бипиридила, трис(2,2'-бипиридильных) комплексов рутения и их внедрения в полимерные и неорганические матрицы и поставлены задачи настоящего исследования.

Во второй главе обсуждаются собственные экспериментальные данные по синтезу производных 2,2'-бипиридила и 1,10-фенантролина, содержащих активные функциональные группы, а также трис(2,2'-бипиридильных) комплексов рутения на их основе.

В качестве исходных соединений для получения комплексов рутения использовали бис(2,2'-бипиридил) рутений (2+) дихлорид (9), синтезированный из хлорида рутения (3+), метиловый эфир 2,2'-бипиридил-5-карбоновой кислоты (1) и 5-нитрофенантролин (5). С их участием был проведен ряд химических превращений, позволивших получить комплексы Ru2+ (13) и (17), содержащие триметоксисилильные группы.

Комплексы (13) и (17) были синтезированы двумя способами. Первый заключался в конденсации Rubipy2Cl2 и соответствующего производного 2,2'-бипиридила (4) или 1,10-фенантролина (8) по следующим схемам:

Синтез соединений (4) и (8) не представляет серьезных затруднений,  но, к сожалению, реакции образования соединений (13) и (17), которые приходится проводить в безводной среде (абсолютный метанол) вследствие возможного гидролиза, идут медленно и не до конца. Нами было показано, что реакция - Rubipy2Cl2 + L → [Ru(bipy2L)]Cl2 идет существенно быстрее и с лучшими выходами в присутствии воды, даже если используемый лиганд L нерастворим в воде.

Получить в этих условиях соединения (13) и (17) в чистом виде не удалось, так как вследствие легкого гидролиза алкоксисилильных групп для их очистки нельзя использовать обычно применяемые методы колоночной хроматографии.

Второй подход заключался в непосредственной трансформации функциональных групп в комплексах [Ru(bipy2bipy')]Cl2 и [Ru(bipy2phen')]Cl2:

Комплексы (10-12) и (14-16) были выделены и охарактеризованы в ходе синтеза. Из-за легкости гидролиза триметоксисилильных групп соединения (13) и (17) синтезировались непосредственно в золь-гель системе. Их структура была подтверждена методом ЯМР спектроскопии при проведении реакции азида (12)  и изотиоцианата (16) с 3-аминопропилтриметоксисиланом в ДMCO-d6.

Совместная гидролитическая поликонденсация комплексов (13) и (17) с тетраметоксисиланом позволила получить ковалентно связанные органо-неорганические гибриды в системе органический комплекс переходного металла – кремнезем.

Наряду с соединениями (13) и (17) были синтезированы комплексы рутения, содержащие заместители с тройными связями (18) и (19):

Для их синтеза были использованы производные 2,2'-бипиридила (20) и (21), что дало возможность избежать нежелательных побочных реакций при образовании комплексов, а также добиться высокого выхода целевых продуктов (более 50-60%). Необходимо также отметить, что применение гексафторфосфата калия в синтезе комплексов обеспечило существенное упрощение процесса выделения и очистки этих соединений и позволило избежать трудоемкого хроматографического разделения продуктов реакции.

В третьей главе диссертации рассмотрены закономерности процесса внедрения синтезированных комплексов рутения в кремнеземную матрицу, а также физико-механические, люминесцентные и светочувствительные свойства полученных структур.

В случае использования в качестве органического компонента гибрида комплекса (13) в зависимости от его концентрации – 1, 5, 10 и 15% был получен ряд композитов, отмеченных номерами Iа, Iб, Iв и Iг. Аналогично для соединений (17) был получен ряд гибридов IIа, IIб, IIв и IIг. В качестве стандарта был синтезирован ряд гибридов IIIа, IIIб, IIIв и IIIг с использованием продажного [Ru(bipy3)]Cl2. Для сравнения использовали ксерогель SiO2, полученный органическим золь-гель методом в аналогичных условиях. Все указанные композиты I (а-г), II (а-г) и III (а-г) являются прозрачными цилиндрами (рис. 1) с постепенно углубляющейся окраской от желтой у образцов (I–III) а до красно-коричневой у образцов (I–III) г. Введение в матрицу SiO2 комплексов Ru (2+) сопровождается постепенным увеличением плотности от 1.38 г/см3 для Iа до 1.68 г/см3  для композита Iг и микротвердости от 100 кг/мм2 до 165 кг/мм2 соответственно. Аналогичные изменения в плотности и микротвердости, хотя и не столь резкие, происходят и при образовании композитов II (а-г) и III (а-г).

Рис. 1. Синтезированные кремнегели и композиты на их основе.

Согласно данным термоанализа композитов (I-III) в, образование гибридов Iв и IIв, в которых комплексы Ru (II) связаны с неорганической матрицей химической связью, сопровождается существенным повышением их термостабильности по сравнению с композитом IIIв. При этом необходимо особо подчеркнуть, что в отличие от композита IIIв общее содержание летучих примесей в гибридах I (а-г), и II (а-г) остается неизменным, т.е. введение органического компонента в золь-гель систему сопровождается вытеснением части воды и метанола, сорбированных матрицей геля (рис. 2).

|  | Рис. 2. Кривые термоанализа (1-4) для композитов 1a - 1г соответственно. Δm – потеря массы (%), Т - температура (ОС). |
| --- | --- |

На рис. 3 представлены изотермы адсорбции – десорбции этанола на композитах
Iа, Iб и Iг.

|  | Рис. 3. Изотермы адсорбции - десорбции этанола на композитах 1а, 1б и 1г. Изотермы адсорбции-десорбции этанола при 18 ºС на композитах 1а (1), 1б (2), 1г (3 - адсорбция, 4 - десорбция). V - объём пор в 1 г образца (см3 /г), р/p1 – отношение давления паров этанола к давлению насыщенного пара. |
| --- | --- |

По этим кривым были рассчитаны удельная площадь  поверхности композитов и средние размеры пор [24]:

| Композит | Iа | Iб | Iг |
| --- | --- | --- | --- |
| S, м2/г-1 | 500 | 440 | 30 |
| r, нм | 0,8 | 0,7 | - |

Очевидно, что по мере увеличения содержания органической составляющей в гибридах, образованных химическим связыванием компонентов системы между собой, происходит уменьшение числа и размера пор в матрице SiO2, и при концентрации 15% матрица становится монолитной.

Результаты  расчетов площади поверхности для образцов II (а-г) были очень близки к аналогичным результатам для гибридов I (а-г).

УФ-спектры метанольных растворов комплексов (13, 17) и композита IVа представлены на рис. 4.

|  | Рис. 4. Спектры поглощения метанольных растворов (кривая 1- комплекса (13), кривая 2- комплекса (17) и композита IVа (кривая 3). |
| --- | --- |

Из рисунка видно, что положение максимумов поглощения слабо зависит от типа комплекса. Следует отметить, что спектры композитов уширены по сравнению со спектрами растворов соответствующих комплексов Ru (II), а их максимумы сдвинуты на несколько нанометров в длинноволновую область.

Нормированные спектры люминесценции композитов имеют одну уширенную по сравнению с растворами полосу излучения, положение которой зависит от типа лиганда и наличия химической связи между комплексом и матрицей.

Спектры светочувствительности комплексов  (рис. 6,б) повторяют спектры поглощения (рис. 6,а).

|  | Рис. 6. Спектры поглощения (а) и светочувствительности (б) пленок (1- на основе комплекса (13), 2- комплекса (17), 3- ксерогель SiO2). |
| --- | --- |

Для комплекса [RuL3]2+ светочувствительность S0.1 находится на уровне 5·103 см2/Дж в области спектра 400 - 550 нм, а квантовый выход η=0.003 ± 0.001 для композитов I и η=0.002 ± 0.001 для II. Квантовый выход образования связанных пар 0 составляет 0.08±0.03 и 0.06±0.03 соответственно.  Корреляция спектров поглощения и светочувствительности изученных систем, а также возрастание люминесцентных свойств по мере снижения величины S0.1 свидетельствует об участии в первичных фотофизических процессах молекулы [RuL3]2+, в которой при поглощении фотона происходит перенос электрона с атома металла на лиганд. В пределах этой же молекулы происходит потеря избыточной энергии фотона и термализация кулоновского носителя заряда. Дальнейшее разделение зарядов осуществляется в результате термополевой диссоциации во внешнем электрическом поле. Носители становятся свободными на расстояниях 10-15 нм. Это расстояние рассчитано по величине диэлектрической проницаемости ε, равной для комплексов 6.5-7.0, для исходного ксерогеля 6.0±0.5. Варьирование заместителей в 2,2′-бипиридильных лигандах изменяет энергию переноса заряда в комплексе. Так, если для комплекса с незамещенным 2,2′-бипиридилом она составляет 4,64 эВ, то для комплекса с 5-нитро-1,10-фенантролином – 4,47 эВ, а для комплекса с 5-амино-1,10-фенантролином – 4,19 эВ.

Возможность варьирования положения максимума полосы люминесценции путем замены лигандов, а также путем химического связывания компонентов системы, позволяет надеяться на создание электролюминесцентных устройств на основе полученных комплексов.

Четвертая глава посвящена синтезу и описанию физико-механических и оптических характеристик органо-неорганических гибридных сеток. В этих структурах отдельные дискретные центры молекул комплексов рутения связаны между собой химическими, преимущественно двойными связями. В синтезированной подобным образом органической сетке открываются принципиально новые возможности перемещения электронов, не достижимые для растворов органических молекул.

В представленной работе была проведена попытка связать молекулы комплексов рутения (18) и (19) между собой посредством сополимеризации с триметоксисилилацетиленом (ТМОСА) и внедрить образующиеся структуры в кремнеземную матрицу, получаемую гидролитической сополиконденсацией тетраметоксисилана и ТМОСА. Образцы были синтезированы в виде объемных структур: дисков толщиной 3-7 мм и диаметром 15-30 мм и цилиндров 15-30 мм длиной и диаметром 4-6 мм, а также пленок толщиной 1-2 мкм на полимерной подложке. Оптимизация условий гидролиза метоксильных групп использованных компонентов и поликонденсации образующихся соединений достигалась изменением кислотности среды по мере протекания золь-гель процесса и одновременным удалением образующегося спирта в виде легколетучих соединений.

Спектры поглощения композитов практически совпадают со спектрами исходных комплексов рутения (рис. 7).

|  | Рис. 7. Спектры поглощения (1, 2) композитов, содержащих комплексы рутения. D – оптическая плотность. λ – длина волны, нм. 1 – Спектр композита, содержащего комплекс (18). 2 – Спектр композита, содержащего комплекс (19). |
| --- | --- |

Все синтезированные композиты демонстрируют интенсивную люминесценцию в области 610-630 нм (возбуждение излучением ксеноновой лампы с λ = 450 нм). Нормированные спектры люминесценции композитов (рис. 8) имеют одну, уширенную по сравнению с растворами, полосу излучения, положение которой зависит от концентрации комплекса рутения в гибриде.

|  | Рис. 8. Нормированные спектры люминесценции (1, 2) композитов. I – нормированная интенсивность, усл. ед. λ – длина волны, нм. 1 – Спектр композита, содержащего комплекс (18). 2 – Спектр композита, содержащего комплекс (19) |
| --- | --- |

Светочувствительность (S0.1) синтезированных образцов (рис. 9) находится на уровне 1-2·104 см2/Дж в области спектра 400 - 550 нм, а квантовый выход носителей заряда составляет 0.005 ± 0.001.

|  | Рис. 9. Спектры светочувствительности (1-4) композитов. S0,1 – светочувствительность композитов, см2/Дж. λ – длина волны, нм. 1 – Образец, не содержащий комплексы рутения. 2 – Спектр композита, в котором комплексы рутения не входят в состав надмолекулярной структуры. 3 – Спектр композита, содержащего комплекс (18). 4 – Спектр композита, содержащего комплекс (19). |
| --- | --- |

Эти величины в 2-4 раза превышают аналогичные значения, полученные нами ранее для композитов, в которых комплексы рутения ковалентно связаны с кремнеземной матрицей, но при этом не входят в состав органической сетки и не связаны между собой. Таким образом, даже незначительное связывание комплексов рутения между собой с образованием надмолекулярной структуры существенно увеличивает интенсивность люминесценции и светочувствительность синтезированных гибридных материалов.

В пятой главе изложены конкретные методики проведения экспериментов, приведены спектральные и аналитические данные синтезированных соединений, а также особенности разработанных методик золь-гель синтеза нанокомпозитов.

Выводы

- Впервые установлены физико-химические закономерности формирования органо-неорганических гибридов в системе органические комплексы рутения – кремнезем, в которых органический и неорганический компоненты системы химически связаны между собой, и разработан удобный метод синтеза таких структур

- Впервые получены металлополимерные комплексы Ru (II) в виде консолидированных органо-неорганических гибридов, в которых органический и неорганический компоненты системы связаны химической связью. Образование ковалентных связей между компонентами системы оказывает значительное влияние на их спектры поглощения и люминесценции. Установлено, что спектры поглощения и люминесценции композитов имеют более широкие полосы, чем в растворе. Максимумы, полос поглощения сдвинуты на несколько нанометров в длинноволновую область, а максимумы люминесценции – в коротковолновую. Такое смещение максимумов абсорбции и излучения свидетельствует о возрастании жесткости химического окружения комплексов и сильном взаимодействии с матрицей

- Концентрационное тушение люминесценции в синтезированных гибридах имеет небольшое значение, в отличие от системы комплекс лантаноида - кремнезем, где уже незначительное повышение концентрации Ln (III), приводящее к кластеризации молекул комплекса (для гибридов, образованных без химической связи между компонентами системы), является решающим

- Применение неорганической матрицы SiO2 позволило существенно улучшить физико-механические свойства синтезируемых гибридных материалов и повысить их термическую стабильность. В частности показано, что использование матрицы SiO2 позволяет получить высокие значения светочувствительности для тонких пленок композитов, содержащих органические комплексы рутения, превосходящие величины S0 для близких по структуре комплексов Ru2+ в полимерной органической матрице

- Разработаны препаративные методики синтеза ряда бромпроизводных 2,2'-бипиридила, позволяющие получать указанные соединения в аналитически чистом виде без применения метода колоночной хроматографии. Было также показано, что при повышении температуры и увеличении продолжительности синтеза происходит дальнейшее бромирование 5,5'-дибром-2,2'-бипиридила. При этом были  впервые выделены и охарактеризованы  три- и пербромпроизводные 2,2'-бипиридила

- Впервые синтезированы трис(2,2'-бипиридильные) комплексы рутения, в которых один из лигандов содержит группировку –С≡С–, сопряженную с бипиридильной системой. Для получения указанных комплексов были так же впервые получены производные 2,2'-бипиридила, содержащие заместители с тройными связями - 5-(2-гидроксиизопропил)этинил-2,2'-бипиридил и 5,5'-бис[(2-гидроксиизопропил)этинил]-2,2'-бипиридил. Замена Cl-, обычно применяемого в качестве противоиона в трис(2,2'-бипиридильных) комплексах рутения, на (PF6)-, позволила существенно упростить процесс выделения и очистки этих соединений

- Впервые исследован процесс сополимеризации ТМОСА и трис(2,2'-бипиридильных) комплексов рутения в присутствии хлоридов переходных металлов, а также под действием перекиси бензоила и УФ-облучения. Синтезирован ряд нанокомпозитов, содержащих разные концентрации ТМОСА в качестве сшивающего реагента, получен ряд образцов, на примере которых изучена зависимость люминесцентных и светочувствительных свойств гибридных структур от концентраций компонентов и катализаторов

- Значительное увеличение светочувствительности композитов, а также смещение максимума полосы излучения при увеличении концентрации комплекса рутения на 20-40 нм в длинноволновую область по сравнению с композитами, компоненты которых химически связаны между собой, но не входят в состав надмолекулярной структуры, свидетельствуют о формировании надмолекулярной органической сетки, связывающей комплексы рутения

- Показано, что синтезированная структура позволяет существенно расширить функциональные свойства композитов. Изучение оптических свойств композитов продемонстрировало, что в случае использования хлоридов переходных металлов происходит образование надмолекулярной структуры, включающей комплексы рутения. Это оказывает влияние на их спектры поглощения и люминесценции, а также на светочувствительные и фотопроводящие свойства. Незначительный батохромный сдвиг в спектрах поглощения взаимопроникающих органо-неорганических гибридных сеток (ок. 10 нм), а также слабое уменьшение интенсивности полос поглощения –С≡С– связи в их ИК-спектрах свидетельствуют о примитивности и несовершенстве структуры, связывающей между собой комплексы рутения.

Список публикаций

- Н.Н. Химич, А.В. Здравков, А.А. Бойко, Е.Н. Подденежный. Золь-гель синтез компактных наногибридных структур на основе ксерогелей. // Физика и Химия Стекла. 2009. Т. 35. № 2. С. 667-673.

- Е.Л. Александрова, А.В. Здравков, В.А. Асеев, Н.В. Никоноров, Н.Н. Химич. Люминесцентные и светочувствительные свойства нанокомпозитов на основе трис(дииминовых) комплексов Ru2+, химически связанных с кремнеземной матрицей. // Оптика и спектроскопия. 2007. Т. 103. Вып. 4. С. 592-595.

- Н.Н. Химич, А.В. Здравков, М.А. Алексашкина, Л.Ф. Чепик. Органо-неорганические гибриды в системе трис(дииминовые) комплексы рутения – кремнезем. // ЖПХ. 2007. Т. 80. Вып. 3. С. 560-565.

- A.V. Zdravkov, N.N. Khimich. The investigation of possibility formation of interpenetrating organic–inorganic networks in the system of Ru2+ organic complexes – silica. // Proceedings of the 1st WMIRF Workshop for young materials scientists.
Eds. T. Kishi, T. Boellinghaus, M. Kitagawa, J. Lexow. NIMS, Tsukuba, Japan. 2008. P.IX-1–IX-9.

- А.В. Здравков, Л.А. Коптелова, А.В. Новиков, Н.Н. Химич. Синтез трис(2,2'-бипиридильных) комплексов рутения, содержащих этинильные заместители. // ЖОХ. 2008. Т. 78. Вып. 10. С. 1703-1707.

- А.В. Здравков, Л.А. Коптелова, Н.Н. Химич. Возможности образования взаимопроникающих органо-неорганических гибридных структур в системе комплексы рутения (II) – кремнезем. Тезисы докладов симпозиума Новые высокочистые материалы (1-2 декабря 2008, Нижний Новгород). С. 148-149.

- Здравков А.В., Бердичевский Г.М., Химич Н.Н. Синтез композитов в системеорганический комплекс Ru2+ - SiO2. // Материалы первой международной конференции НАНО-2008. (22-25 апреля 2008, Минск, Беларусь). С. 101.

- Здравков А.В., Коптелова Л.А., Химич Н.Н. Внедрение органических комплексов Ru2+ в кремнеземную матрицу. Тезисы докладов XX Всероссийского совещания по температуроустойчивым функциональным покрытиям. (27-28 ноября 2007, Санкт-Петербург, Россия). С. 120.

- A.V. Zdravkov, L.A. Koptelova, G.M. Berdichevskii, N.N. Khimich. Formation Of Composites In The System Of Tris(2,2′-bipyridyl) Ru (II) Complex – Trimetoxyethynylsilane. Abstracts of Asian symposium Advanced Materials (October 1-4, 2007, Vladivostok, Russia). O-9.

- А.В. Здравков, Л.А. Коптелова, Н.Н. Химич. Закономерности образования монолитных нанокомпозитов в системе комплексы Ru (2+) – кремнезем. Тезисы докладов Второй Всероссийской конференции по наноматериалам НАНО-2007 (13-16 марта 2007, Новосибирск). С. 459.

- A.V. Zdravkov, L.A. Koptelova, M.A. Alexashkina, and N.N. Khimich. Nanohybrids in the system of tris(diimine) Ru (II) complex - silica. // Book of Abstracts Structural Chemistry of Partially Ordered Systems, Nanoparrticles and Nanocomposites (June 27-29, 2006, Saint-Petersburg, Russia). P. 32-33.

- А.В.Здравков, Н.Н.Химич. Бромирование 2,2'-бипиридила // ЖОрХ 2006 Т. 42. Вып. 8. С. 1219-1221.

- A.V. Zdravkov, L.A. Koptelova, M.A.Morozov and N.N. Khimich. Sol-gel synthesis and structure of nanohybrids in the system of Ru (II) organic complex – silica. // Abstracts of 4th International Conference on Sol-Gel Materials Research, Technology, Applications (18-22 June 2006, Kliczkov Castle, Poland). P. 52.

- Н.Н. Химич, А.В. Здравков, М.А. Алексашкина. Синтез трис(2,2'-дипиридильных) комплексов рутения (2+) // ЖОХ. 2004. Т. 74. Вып. 7. С. 1076-1079.